“Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt для надвеликої щільності запису і збереження інформації"

“Формирование стабильных наноразмерных магнитных пленок FePt для сверхвысокой плотности записи и хранения информации"

“Formation of stable nanoscaled magnetic FePt films for high-density magnetic recording and information storage”

- Номер державної реєстрації 0110U001316, номер реєстрації в університеті 2306-ф.

- Науковий керівник (вчений ступінь, звання).

Макогон Юрій Миколайович. Вчений ступінь:  доктор технічних  наук,  вчене звання –  старший науковий співробітник.

Макогон Юрий Николаевич, доктор технических наук, старший научный сотрудник

Makogon Iurii Mykolaevych, Doctor in metallurgy, Senior Research Officer

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Розроблено новий підхід до дифузійного формування стабільних нанорозмірних магнітно-твердих плівок FePt з хімічно впорядкованою фазою L10(FePt)ГЦТ при використанні додаткових шарів легуючих елементів (Ag, Au, Cu) з низкою поверхневою енергією. Енергія межі поділу між шарами була застосована як додаткова екстрарушийна сила для прискорення термічно-активованих процесів хімічного впорядкування плівки FePt і зниження температури (на 100оС) фазового переходу хімічно невпорядкованої магнітно-м'якої фази А1(FePt)ГЦК у хімічно впорядковану магнітно-тверду фазу L10(FePt)ГЦТ з надструктурою. Обгрунтовано доцільність застосування легуючих елементів (Ag, Au, Cu) з обмеженою розчинністю в сплаві FePt для ефективного керування параметрами і орієнтацією кристалічної надгратки, а також обмеження росту зерен і розташування вісі легкого намагничування плівки перпендикулярно до поверхні підкладки. Проведено комплексні експеріментальні дослідження багатошарових нанорозмірних плівкових композицій, що дозволило сформувати фазу L10(FePt)ГЦТ з високою коерцитивною силою (Нс ~ 20-30 кОе), намагніченістю насичення (~ 1500 емо/cм3), з прямокутною формою кривої намагнічування і співвідношенням Mr/Ms близьким до 1 в поверхневих шарах. Розроблено рекомендації щодо вибору технологічних параметрів процесу формування і стабілізації плівок FePt, застосування яких дасть змогу підвищити щільність магнітного запису і збереження інформації термоактивованим методом запису до ~ 250 Гбіт/см2  замість досягнутих на цей час 60 Гбіт/см2.

(рос.)

Разработан новый подход к диффузионному формированию стабильных наноразмерных магнитно-твердых пленок FePt с химически упорядоченной фазой L10(FePt)ГЦТ при использовании дополнительных слоев легирующих элементов (Ag, Au, Cu) с низкой поверхностной энергией. Энергия границы раздела между слоями была применена как дополнительная экстрадвижущая сила для ускорения термически активированных процессов химического упорядочения пленки FePt и снижения температуры (на 100оС) фазового перехода химически неупорядоченной магнитно-мягкой фазы А1(FePt)ГЦК в химически упорядоченную магнитно-твердую фазу L10(FePt)ГЦТ со сверхструктурой. Обоснована целесообразность применения легирующих элементов (Ag, Au, Cu) с ограниченной растворимостью в сплаве FePt для эффективного управления параметрами и ориентацией кристаллической сверхрешетки, а также ограничения роста зерен и расположения оси легкого намагничивания пленки перпендикулярно к поверхности подложки. Проведены комплексные экспериментальные исследования многослойных наноразмерных пленочных композиций, что позволило сформировать фазу L10(FePt)ГЦТ с высокой коерцитивной силой (Нс ~ 20 - 30 кОе), намагниченностью насыщения (~ 1500 эме/cм3), с прямоугольной формой кривой намагничивания и соотношением Mr/Ms близким к 1 в поверхностных слоях. Разработаны рекомендации относительно выбора технологических параметров процесса формирования и стабилизации пленок FePt, применение которых даст возможность повысить плотность магнитной записи и хранения информации термически активированным методом записи до ~ 250 Гбит/см2  вместо достигнутых на это время 60 Гбит/см2.

(англ.)

It is developed new approach for diffusion formation of stable nanoscaled magnetic-hard FePt films with chemically ordered L10(FePt)FCT phase at using additional layers of alloying elements (Ag, Au, Cu) with low surface energy. The energy of interface between layers was applied as additional superior-driving force for acceleration of thermally activated processes of chemical ordering FePt film and decreasing of temperature (~ 100oC) of phase transformation of chemically disordered magnetic-soft А1(FePt)FCC to chemically ordered magnetic-hard L10(FePt)FCT phase with superstructure. It is proved reasonability using of alloying elements (Ag, Au, Cu) with limited solubility in FePt alloy for effective management on parameters and crystalline superlattice orientation as well as limitation of grain growth and arrangement of easy magnetization axis perpendicularly to substrate surface. It is carried out complex experimental investigations of multi-layer nanoscaled film systems that allowed to form L10(FePt)FCT phase with high coercivity (Нс ~ 20 - 30 кОе), saturation magnetization (~ 1500 emu/cm3), with rectangular shape of magnetization curve and Mr/Ms ratio of 1 in surface layers. It is developed proposals on choice of technological parameters of formation and stabilization process of FePt films. Application of these films will allow to increase density magnetic recording and information storage by heat-assisted magnetic recording up ~ 250 Gbit/сm2 instead of reached now 60 Gbit/сm2.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (заявка на патент, патент, свідоцтво на авторське право) немає

- Порівняння зі світовими аналогами.

Розробка перевищює світові аналоги. Запропоновані підходи та методи мають універсальних характер і можуть бути застосовані при виготовленні функціональних елементів наноелектроніки, наноелектрики, при розробці нанотехнологій.

- Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації проекту, терміни впровадження та окупності, показники).

Розрахунки проводяться.

Застосування стабільних нанорозмірних магнітно-твердих плівок FePt з хімічно впорядкованою фазою L10(FePt)ГЦТ дасть змогу підвищити щільність магнітного запису і зберігання інформації в найближчі роки в 4 рази, а к 2020 року – в 20 разів.

- Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації).

Результати дослідження можуть бути актуальними для декількох суміжних галузей науки -  нанофізика  і нанотехнології, наноелектроніка, фізика твердого тіла.

- Наукові установи НАН України матеріалознавчого профілю.

- Науково-технічний центр радіорелейних систем Інституту електроніки та зв’язку Української академії наук національного прогресу (м. Київ), дочірнє підприємство науково-дослідного інституту “Оріон”, підприємство “Реле і автоматика”

- Стан готовності розробки (лабораторний або промисловий зразок, технічна документація, бізнес-план, готова до впровадження).

Розроблено пропозиції щодо можливого впровадження результатів роботи при виробництві систем з підвищеною щільністю магнітного запису і збереження інформації до ~ 250 Гбіт/см2 замість досягнутих на цей час 60 Гбіт/см2, при виготовленні функціональних елементів наноелектроніки, наноелектрики, при розробці нанотехнологій.

- Існуючі результати впровадження.

Результати роботи використано в навчальному процесі в лекційних курсах з дисциплін  "Тонкоплівкове матеріалознавство", "Матеріалознавство нанорозмірних металевих структур" із тематичними розділами: "Багатошарові гетероструктури в магнітних нанорозмірних матеріалах", “Нанорозмірні плівкові матеріали для високої щільності магнітного запису і збереження інформації”, під час виконання курсових, дипломних та магістерських робіт. Оновлені цикли лабораторних робіт “Рентгеноструктурний фазовий аналіз нанорозмірних плівок”, “Резистометричний аналіз нанорозмірних плівок”, “Оцінка напруженого стану нанорозмірних плівкових композицій”, “Оцінки розподілу хімічного складу  плівки методом Резерфордівського зворотнього розсіювання ”.

За матеріалами роботи аспирантом І.А. Владимирським підготовлено 2 глави кандидатської дисертації на тему "Вплив проміжного шару срібла на формування магнітно-твердої фази L10 в нанорозмірних плівкових композиціях на основі FePt", науковий керівник д.т.н., проф. Ю.М. Макогон, захист грудень 2014 р.

Науковим співробітником, к.т.н. Т.І. Вербицькою підготовлено 3 глави докторської дисертації на тему "Формування термічно стабільних нанорозмірних плівок FePt і NiSi як функціональних елементів мікроприладів", науковий керівник д.т.н., проф. Ю.М. Макогон, захист 2015 р.

- Назва підрозділу, телефон, e-mail. Інженерно-фізичний факультет, телефон 406-82-18, e-mail: y.makogon@kpi.ua

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання : (монографії, підручники, посібники, наукові статті, дисертації, інші публікації).

Видано 1 монографію і розділ в монографії, опубліковано 13 статей, 3 статі відправлено у закордонні видання, зроблено доповідей 65 (33 за участю студентів) на 29 конференціях (24 міжнародних, 3  всеукраїнських, 2 – на базі університету).

- Монография -1.С.І. Сидоренко, Ю.М. Макогон, О.П. Павлова. Тонкоплівкові силіціди. Фактор нанорозмірності. – Київ: Наукова думка, 2011. – 389 с. – ISBN 978-966-00-1068-0;

- С.И. Сидоренко, Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.М. Волошко. Многослойные гетероструктуры. Силициды. С. 448-459. Раздел в монографии Л.Л. Товажнянского, А.Т. Пугачева, А.Л. Топтыгина «Лев Самойлович Палатник: У истоков эры микро- и нанотехнологии». Харьков. Видавництво «Підручник НТУ “ХПІ”». 2011.

- Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька, Г. Беддис, Д. Макаров. Фазові перетворення і фізичні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50 (30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001). Наукові Вісті НТУУ"КПІ". -2010.- №6.- С. 98-102.

- Павлова О.П. Вплив товщини дифузійно-контролюючого шару вуглецю на процеси фазоутворення в нанорозмірній плівковій композиції Ni(10 нм)/С/Si(001). Металлофизика и новейшие технологии. - 2010. – т.32, №3. – С. 331-344.

- Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, М. Даніель, Т.І. Вербицька, С.Є. Богданов, Р.А. Шкарбань. Формування фазового складу та структури в нанорозмірних плівках на основі антимоніда CoSb3 – функціональних елементах термоелектрики. Наукові Вісті НТУУ"КПІ" № 5, 2010, С. 97-101.

- Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, І.А. Владимирський. Вплив умов відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірних плівок Fe50Pt50 на планарних підкладках SiO2(100 нм)/Si(100). Наукові Вісті НТУУ"КПІ"-2011.- №5– С.79-83.

- Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Г. Беддіс, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський. Структура і магнітні властивості нанорозмірної плівки Fe50Pt50 на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(001). Наукові Вісті НТУУ"КПІ" - 2011. – №6. - С.108-113.

- Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко,  Т.И. Вербицкая, Г. Беддис, Д. Беке, Ч. Аттила. Процессы фазообразования и термическая стойкость NiSi в пленочной композиции Ni(30 нм)/Pt(2; 6 нм)/Siэп.(50 нм)/Si(001). Металлофизика и новейшие технологии. - 2011. – т.33, № 10. – С. 1361-1373.

- Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, М. Даніель, Т.І. Вербицька, С.Є. Богданов, Р.А. Шкарбань. Формування фазового складу та структури в нанорозмірних плівках на основі антимоніда CoSb3 – функціональних елементах термоелектрики. Металлофизика и новейшие технологии. - 2011.– т.33, №2.–С.195-202.

- Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова,  С.И. Сидоренко, Г. Беддис, М. Даниэль, Т.И. Вербицкая, Р.А. Шкарбань, С.Е. Богданов. Структурно-фазовый состав в наноразмерных пленочных композициях CoSb(1.82-5.45)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) после осаждения и после отжигов. Современные проблемы физического материаловедения.- 2010. - Вып. 19.- С. 68-74.

- Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, С.І. Вінар. Феромагнітний резонанс в нанорозмірних плівках Fe-Pt. Наукові Вісті НТУУ"КПІ", №2, 2012, С. 123-127.

- Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський. Вплив температури відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001). Наукові Вісті НТУУ"КПІ". – 2012. - №5. - С. 114-120.

- Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський. Вплив тривалості відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001). Наукові Вісті НТУУ"КПІ". – 2012. - №6. - С.

- Iu. Makogon, S.M. Voloshko, S.I. Sidorenko, O.P. Pavlova, S.O. Zamulko, S.I. Konorev, I.E. Kotenko. Structural and concentration heterogeneities under formation of silicide phases in thin film system Ti(5 nm)/Ni(24 nm)/Si(001). “Defect and Diffusion Forum”. – 2012. - V.25.- P. 311-312.

- С.І. Сидоренко, Ю.М. Макогон, О.П. Павлова. Нанорозмірні магнітно-тверді плівки FePt для підвищення щільності магнітного запису і збереження інформації. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми сучасного матеріалознавства», присвяченого 95-річчю від часу заснування НАН України, 2012. Буде опубліковано в листопаді. 14 сторінок.

Статі, відправлені у закордонні видання

#### G.L. Katona, I. Vladymyrskyi, I.M. Makogon, S.I. Sidorenko, F. Kristály, L. Daróczi, A. Csik, G. Beddies, M. Albrecht, D.L. Beke. Reaction layer formation by diffusion induced grain boundary motion in nanocrystalline films - example of Fe/Pt. 2012, on Journal Applied Physics.

#### O.P. Pavlova, T.I. Verbitska, I.A. Vladymyrskyi, S.I. Sidorenko, G.L. Katona, D.L.Beke, G. Beddies, M. Albrecht, I.M. Makogon. Structural and magnetic properties of annealed FePt/Ag/FePt thin films. 2012. on Journal Applied Surface Science. Прийнята до друку !!!

- I.A. Vladymyrskyi, O.P. Pavlova, T.I. Verbitska, S.I. Sidorenko, G.L. Katona, D.L. Beke, Iu.M. Makogon. Influence of intermediate Ag layer on the phase formation in Fe/Pt; Fe/Ag/Pt  thin films on the oxidized silicon. 2012, on Journal Micro and Nano Letters.

Представлено 65 (33 за участю студентів) доповідей на 29 конференціях (24  міжнародних, 3  всеукраїнських, 2 – на базі університету)

- Макогон Ю.Н., Беддис Г., Шкарбань Р. Формирование фазового состава и структуры в наноразмерных пленочных композициях CoSb1,82-2,51(30 нм)/SiO2 (100 нм)/Si(001) функциональных элементах термоэлектрики. XVI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии». 12-16 апреля 2010, Томск, Россия. С. 399-400.

- Макогон Ю.Н., Павлова Е.П., Сидоренко С.И., Беддис Г., Вербицкая Т.И., Шкарбань Р.А. Формирование фазового состава и структуры в пленках CoSb(1,82-2,51) на подложке SiO2(100 нм)/Si(001). 2-я Международная Самсоновская Конференция “Материаловедение тугоплавких соединений”. 18-20 мая 2010, Киев, Украина. С.115.

- Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Т.И. Вербицкая, Г. Беддис, Д. Беке, Ч. Аттила, О.А. Яценко. Влияние промежуточного слоя Pt на процессы фазообразования в наноразмерных пленочных композициях Ni(30 нм)/Pt(2; 6 нм)/Siэп.(50 нм)/Si(001). 2-я Международная Самсоновская Конференция “Материаловедение тугоплавких соединений”. 18-20 мая 2010, Киев, Украина. С.116.

- Макогон Ю.Н., Павлова Е.П., Сидоренко С.И., Беддис Г., Вербицкая Т.И., Владимирский И.А. Формирование магнитно-упорядоченной структуры в наноразмерных пленочных композициях Fe50Pt50(10, 30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001). 2-я Международная Самсоновская Конференция “Материаловедение тугоплавких соединений”. 18-20 мая 2010, Киев, Украина. С.117.

- Макогон Ю.Н., Павлова Е.П., Сидоренко С.И.,  Беддис Г., Даниель М., Шкарбань Р.А., С.Е. Богданов. Формирование фазового состава и структуры в наноразмерных пленках на основе скуттерудита  CoSb3 – функциональных элементах термоэлектроники. 20 Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо 2010). 13-17 сентября, 2010, Севастополь, Украина. С.793-794.

- Макогон Ю.Н., Павлова Е.П., Сидоренко С.И.,  Беддис Г., Макаров Д., Вербицкая Т.И. Формирование стабильных наноразмерных магнитных пленок FePt для сверхвысокой плотности записи и хранения информации. 20 Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо 2010). 13-17 сентября, 2010, Севастополь, Украина. С.803-804.

- Makogon Yu.N., Sidorenko S.I., Pavlova Е.P., Beddies G. Formation of epitaxial Mn4Si7, TiSi2, NiSi2 silicide films on monocrystalline silicon by surfactant Sb. International workshop “Grain boundary diffusion, stresses and segregation” (DSS 2010). 1-4 June, 2010, Moscow, Russia. P. 42.

- Sidorenko S., Voloshko S., Zamulko S., Konorev S., Pavlova E. Diffusive growth of new phase inclusions of a different geometrical shape in the volumetric environment of a supersaturated solid solution. International workshop “Grain boundary diffusion, stresses and segregation” (DSS 2010). 1-4 June, 2010, Moscow, Russia. P. 74.

- Makogon Yu.N., Pavlova E.P., Sidorenko S.I., Beddies G., Daniel M., Shkarban Р.А., Bogdanov S.Е. Formation of phase composition and structure in nanodimensional films on base of CoSb3 skutterudite – functional elements of thermoelectronic. 13th Joint Vacuum Conference (JVC-13). 20-25 June, 2010, Štrbské Pleso, Slovakia. Р.125.

- Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко, О.П. Павлова, Г. Беддіс, О.В. Зеленін. Термічно-активовані твердотільні реакції формування епітаксійних плівок CoSi2 на монокристалічному кремнії. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні аспекти металознавства та термічної обробки металів». 9-10 вересня, 2010, Маріуполь, Україна. С.19-21.

- Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Г. Беддис. М. Даниель, Р.А. Шкарбань, С.Е. Богданов. Влияние структурно-фазового состава наноразмерных пленок CoSb3 на их термоэлектрические свойства. “Сборник материалов II Международной научной конференции “Наноструктурные материалы – 2010: Беларусь-Россия-Украина”” (НАНО-2010), 19-22 октября, 2010. Киев, Украина, С.153.

- Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Г. Беддис. Структурно-фазовый состав и магнитные свойства наноразмерной пленочной композиции Fe50Pt50/SiO2/Si(001). “Сборник материалов II Международной научной конференции “Наноструктурные материалы – 2010: Беларусь-Россия-Украина”” (НАНО-2010), 19-22 октября 2010. Киев, Украина, С.121.

- Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Г. Беддис, Т.И. Вербицкая. Процессы силицидообразования в наноразмерной пленочной гетеросистеме Ni/Pt/Si(001). “Сборник материалов II Международной научной конференции “Наноструктурные материалы – 2010: Беларусь-Россия-Украина”” (НАНО-2010), 19-22 октября 2010. Киев, Украина, С.39.

- Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова,  С.И. Сидоренко, Г. Беддис, М. Даниэль, Т.И. Вербицкая, Р.А. Шкарбань, С.Е. Богданов. Влияние условий осаждения на формирование структурно-фазового состава наноразмерных пленочных композиций CoSb(1.82-5.45)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) – функциональных элементов термоелектрики. 10 Международная научно-практическая конференция «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности». 9-11 декабря 2010, г. Санкт-Петербург, Россия. С. 299-300.

- С.І. Сидоренко, Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, О.В. Зеленін. Механічні напруження в тонкоплівкових системах «плівка Та (100-540 нм)/Sі(001). Шоста Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток наукових досліджень 2010». Тези. 22-24 листопада 2010, м. Полтава. Украина. С. 37-41.

- Iu. M. Makogon, D. Beke, O.P. Pavlova, S.I. Sidorenko, G. Beddies, A. Csik,T.I. Verbitska Stabilization of NiSi in NiPt/Si(001) and Ni/Pt/Si(001) nanodimensional film compositions. 8th International Conference on Diffusion in Materials (DIMAT 2011). Abstract. 3-8 July 2011, Dijon (France). Р. 32-33.

- S.E. Bogdanov, Yu.N. Makogon, G. Beddies. Study of diffusion processes in Ti-Si system at silicide films formation. 8th International Conference on Diffusion in Materials (DIMAT 2011). Abstract. 3-8 July 2011, Dijon (France). Р. 58.

- Iu.M. Makogon, O.P Pavlova, S.I. Sidorenko, T.I. Verbitska, I.E. Dorfman, G. Beddies.   Formation of nanodimensional NiSi  films with an improved thermal stability. 7th International Conference of Diffusion in Solids and Liquids. (DSL 2011), 26 -30 June, 2011, Algarve, Portugal. Р.131.

- Iu.M. Makogon, O.P Pavlova, S.I. Sidorenko, T.I. Verbitska, M.Yu. Verbitska, I.A. Vladymyrskyi, G. Beddies. Structure and phase transformations in nanodimensional Pt(15 nm)/Ag(3 nm)/Fe(15 nm)/SiO2/Si(001)  film composition. Multifunctional Nanomaterials: Mediterranean – East Europe Meeting (NanoEuroMed – 2011). 12-14 May 2011, Yzhgorod, Ukraine. С.34.

- Макогон Ю.Н., Павлова Е.П., Сидоренко С.И.,  Беддис Г., Вербицкая Т.И., Владимирский И.А., Винар С.А. Структурно-фазовые превращения в наноразмерных пленочных композициях Pt(15 нм)/Ag(0; 3 нм)/Fe(15 нм)/SiO2/Si(001). 3я Международная конференция HighMatTech-2011. 3-7 октября 2011 г. Киев, Украина. – С.264.

- Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко,  Т.И. Вербицкая,  И. Е. Дорфман, Г. Беддис, Д. Беке, А. Чик. Влияние атмосферы отжига на термическую стойкость NiSi в наноразмерных пленочных композициях [(Ni+Pt)] 30 нм]/Si(001). 3я Международная конференция HighMatTech-2011. 3-7 октября 2011 г. Киев, Украина. – С.266.

- Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко,  Г. Беддис, Т.И. Вербицкая, М. Даниэль, Р.А. Шкарбань. Фазовый состав и электрические свойства наноразмерных пленочных композиций CoSb3-3.5(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) после термической обработки. 3я Международная конференция HighMatTech-2011. 3-7 октября 2011 г. Киев, Украина. – С.280.

- Makogon Iu.M., Pavlova O.P., Sidorenko S.I. Multilayer film heterostructure: Silicides. German-Ukrainian Research Workshop “Molecules at Interfaces”. March 22-26, 2011, Kiev, Ukraine. Р. 35-40.

- Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко,  Г. Беддис, Т.І. Вербицкая, М. Даниэль, Р.А. Шкарбань. Структурные изменения в наноразмерных пленочных композициях CoSb1.82-3.5(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) – функциональных элементах термоэлектрики. VI Международный симпозиум «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах» (ФНС-2011). 2011, 14-17 июня. Минск, Беларусь. С.67.

- Ю.Н. Макогон, М. Альбрехт, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко,  Г. Беддис, Т.И. Вербицкая, М. Даниель, Р.А. Шкарбань. Электропроводящие свойства наноразмерных пленочных композиций CoSbх(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) – функциональных элементов термоэлектрики. 21 Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо 2011). 12-16 сентября, 2011, Севастополь, Украина. С.739-740.

- Ю.Н. Макогон, М. Альбрехт, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко,  Г. Беддис, Т.И. Вербицкая, И.A. Владимирский. Влияние промежуточного слоя Ag на формирование фазы L10(FePt) в наноразмерных пленочных композициях Fe50Pt50/Ag/Fe50Pt50 на окисленных подложках монокристаллического кремния. 21 Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо 2011). 12-16 сентября, 2011, Севастополь, Украина. С. 755-756.

- Makogon Yu.N., Albrecht M., Beddies G., Beke D.L., Pavlova E.P., Sidorenko S.I., Verbitska T.I., Vladymyrskyi I.A. Influence of intermediate Ag layer on formation of L10(FePt) phase in nanodimensional Fe-Pt film compositions on oxidated substrates of SiO2/Si(001). International Conference “Functional Materials – 2011”. October, 3-8. Ukraine. Р.154.

- Makogon Yu.N., Beddies G., Beke D.L., Pavlova E.P., Sidorenko S.I., Verbitska T.I. Stabilization of intermediate NiSi phase as functional element of circuits with advanced level of integration produced by CMOS-technologies. International Conference “Functional Materials – 2011”. October, 3-8. Ukraine. Р. 355.

- Makogon Yu.N., Albrecht M., Beddies G.,  Pavlova E.P., Sidorenko S.I., Verbitska T.I., Shkarban R.A., Daniel M. Formation of nanodimensional CoSb3 films – functional elements of thermoelectrics. International Conference “Functional Materials – 2011”. October, 3-8. Ukraine. Р. 228.

- Makogon Yu.N., Albrecht M., Beddies G., Beke D.L., Katona G.L., Pavlova E.P., Sidorenko S.I., Verbitska T.I., Vladymyrskyi I.A. Formation of L10(FePt) phase in nanodimensional Fe/Ag/Pt and Fe50Pt50/Ag/Fe50Pt50 film compositions on substrates of SiO2/Si(001). World Journal of Engineering, Vol. 8, Supplement 1, 2011. 19th Annual International Conference on Composites, Nano or Metals Engineering (ICCE-19). July 24-30,2011, Shanghai, China. Р. 767-768.

- Makogon Yu.N., Albrecht M., Beddies G., Beke D.L., Katona G.L., Pavlova E.P., Sidorenko S.I., Verbitska T.I., Vladymyrskyi I.A. Formation of L10(FePt) phase in nanodimensional Fe/Ag/Pt and Fe50Pt50/Ag/Fe50Pt50 film compositions on substrates of SiO2/Si(001). Workshop “Diffusion and Solid State reactions on Nanoscale”. 28 September -1 October, 2011. Debrecen, Hungary. Р. 14-18.

- Makogon Iu.M. Nanodimensional film materials for high-temperature power generation. Workshop “Diffusion and Solid State reactions on Nanoscale”. 28 September -1 October, 2011. Debrecen, Hungary. Р. 19-25.

- Makogon Yu.N., Albrecht M., Beddies G., Beke D.L., Pavlova E.P., Sidorenko S.I., Verbitska T.I., Shkarban R.A. Electroconductive properties of nanodimensional CoSbx(30 nm)/SiO2(100 nm)/Si(001) film compositions – functional elements of thermoelectrics. Workshop “Diffusion and Solid State reactions on Nanoscale”. 28 September -1 October, 2011. Debrecen, Hungary. Р. 11-13.

- Iu. N. Makogon, O.P. Pavlova, S.I. Sidorenko, M. Albrecht, G. Beddies,T.I. Verbitska, I.A. Vladymyrskyi. The influence of Ag on ordering process in FePt/Ag/FePt/SiO2/Si(001) thin films at annealing in vacuum. International Workshop “Diffusion, stress, segregation + reactions” (DSSR-2012)/ 1-7 June 2012 Cherkasy, Ukraine. P.86-90.

- Ю.Н. Макогон, С.И. Сидоренко, Е.П. Павлова, Т.И. Вербицкая, И.А. Владимирский. Влияние промежуточного слоя Ag на процессы диффузионного фазообразования при термической обработке в наноразмерных пленочных композициях Fe50Pt50/Ag/Fe50Pt50. 22 Международная конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" (КрыМиКо- 2012),  10-14.09.2012, г. Севастополь. С. 113-115.

- Shkarban R.А., Pavlova O.P., Verbitska T.I., Sidorenko S.I., Csik A., Beke D.L., Daniel M., Beddies G., Albrecht M., Makogon Iu.M. Phase composition of CoSbx (1.82<x<4.16) nanoscaled films on  SiO2(100 nm)/Si(001) substrates after deposition and annealing in vacuum. Prociding of the Workshop Diffusion, Solid State Reactions and Phase Transformations on Nanoscale 26.10-31.09. 2012 Eger Hungary

Представлено 33 публікації за участю студентів на 15 конференціях (10  міжнародних, 3  всеукраїнських, 2 – на базі університету)

- Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова,  С.И. Сидоренко, Г. Беддис, М. Даниэль, Т.И. Вербицкая, Р.А. Шкарбань, С.Е. Богданов. Влияние термической обработки и температуры на формирование фазового состава в наноразмерных пленочных композициях CoSb(1.82-5.45)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001). Міжнародна науково-практична конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 3». НТУУ «КПІ», Інженерно-фізичний факультет, 28-29 грудня 2010 р. Київ, Україна.

- Ю.М. Макогон, Е.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька, Р.А. Шкарбань. Процеси фазоутворення в нанорозмірних плівках CoSb(1.82-2.51)(30 нм), осаджених на підкладку SiO2(100 нм)/Si(001). 5 Міжнародна конференція студентів і аспирантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного моделювання». 2-6 грудня 2010р. Київ, Україна. С. 159-160.

- Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, О.А. Яценко. Вплив проміжного шару Pt на фазові перетворення у нанорозмірних плівкових композиціях Ni/Pt/Sieп/Si(001). 5 Міжнародна конференція студентів і аспирантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного моделювання». 2-6 грудня 2010р. Київ, Україна. С. 161-162.

- Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.Є. Дорфман. Дослідження процесів формування тонкоплівкових композицій [Ni+Pt (0,73; 3,35 ат.%)] 30нм на монокристалічному кремнії (001). 5 Міжнародна конференція студентів і аспирантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного моделювання». 2-6 грудня 2010р. Київ, Україна. С. 163-164.

- Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, М.Ю. Вербицька. Застосування магнітних нанорозмірних композицій. 5 Міжнародна конференція студентів і аспирантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного моделювання». 2-6 грудня 2010р. Київ, Україна. С. 166-167.

- Ю.М. Макогон, Р.А. Шкарбань. Вплив умов осадження на структурно-фазові перетворення в нанорозмірних плівкових композиціях CoSb(1.82-5.45)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) – елементах термоелектричних приладів. 5 Міжнародна конференція студентів і аспирантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного моделювання». 2-6 грудня 2010р. Київ, Україна. С. 169-170.

- Ю.М. Макогон, Р.А. Шкарбань, Я.О. Бредун. Термічно-активовані твердотільні реакції в нанорозмірних плівкових композиціях CoSb3.5(30 нм), осаджених на підкладку SiO2(100 нм)/Si(001). 5 Міжнародна конференція студентів і аспирантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного моделювання». 2-6 грудня 2010р. Київ, Україна. С. 170-171.

- Ю.М. Макогон, С.А. Винар. Дослідження магнітних властивостей нанорозмірних плівкових композицій Fe50Pt50(10, 30 нм)/SiO2/Si(001) методом феромагнітного резонансу. 5 Міжнародна конференція студентів і аспирантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного моделювання». 2-6 грудня 2010р. Київ, Україна. С. 172-173.

- Ю.М. Макогон, Р.А. Шкарбань, О.В. Христевич. Вплив температури відпалу на фазові перетворення в плівках CoSb3(30 нм), осаджених на підкладку SiO2/Si(001). 5 Міжнародна конференція студентів і аспирантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного моделювання». 2-6 грудня 2010р. Київ, Україна. С. 174-175.

- І.Є. Дорфман. Вплив Pt на процеси фазоутворення в нанорозмірних плівках [(Ni+Pt) 30нм] на монокристалічному кремнії Si(001). 5 Міжнародна конференція студентів і аспирантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного моделювання». 2-6 грудня 2010р. Київ, Україна. С. 184-185.

- М. Verbitska. Fe50Pt50(30 nm) magnetic nanoscaled compositions as media for high recording density. 5 Міжнародна конференція студентів і аспирантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного моделювання». 2-6 грудня 2010р. Київ, Україна. С. 185-186.

- Ю.М. Макогон, М.Ю. Вербицька. Застосування магнітних нанорозмірних композицій Fe50Pt50(30 нм) як середовища для надвеликої щільності запису. V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Наука та техніка: інноваційні тенденції». 16 грудня 2010, Київ, Україна. С. 143-144.

- Dorfman I. The influence of alloing with platinum addition on the phase formation   processes in Ni(30 nm)/Pt nanoscale films on monocrystalline silicon Si(001). Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Наука та техніка: інноваційні тенденції». 16 грудня 2010, Київ, Україна. С.30.

- Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Т.И. Вербицкая, Г. Беддис, Д. Беке, Ч. Аттила, О.А. Яценко. Влияние промежуточного слоя Pt на процессы фазообразования в наноразмерных пленочных композициях Ni(30 нм)/Pt(2; 6 нм)/Siэп. (50 нм)/Si(001). 2-я Международная Самсоновская Конференция “Материаловедение тугоплавких соединений”. 18-20 мая 2010, Киев, Украина. С.116

- Макогон Ю.Н., Павлова Е.П., Сидоренко С.И., Беддис Г., Вербицкая Т.И., Владимирский И.А. Формирование магнитно-упорядоченной структуры в наноразмерных пленочных композициях Fe50Pt50(10, 30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001). 2-я Международная Самсоновская Конференция “Материаловедение тугоплавких соединений”. 18-20 мая 2010, Киев, Украина. С.117

- Iu.M. Makogon, O.P Pavlova, S.I. Sidorenko, T.I. Verbitska, I.E. Dorfman, G. Beddies.   Formation of nanodimensional NiSi  films with an improved thermal stability. 7th International Conference of Diffusion in Solids and Liquids. (DSL 2011), 26 -30 June, 2011, Algarve, Portugal. Р.131.

- Iu.M. Makogon, O.P Pavlova, S.I. Sidorenko, T.I. Verbitska, M.Yu. Verbitska, I.A. Vladymyrskyi, G. Beddies. Structure and phase transformations in nanodimensional Pt(15 nm)/Ag(3 nm)/Fe(15 nm)/SiO2/Si(001)  film composition. Multifunctional Nanomaterials: Mediterranean – East Europe Meeting (NanoEuroMed – 2011). 12-14 May 2011, Yzhgorod, Ukraine. С.34.

- Макогон Ю.Н., Павлова Е.П., Сидоренко С.И.,  Беддис Г., Вербицкая Т.И., Владимирский И.А., Винар С.А. Структурно-фазовые превращения в наноразмерных пленочных композициях Pt(15 нм)/Ag(0; 3 нм)/Fe(15 нм)/SiO2/Si(001). 3я Международная конференция HighMatTech-2011. 3-7 октября 2011 г. Киев, Украина. – С.264.

- Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко,  Т.И. Вербицкая,  И. Е. Дорфман, Г. Беддис, Д. Беке, А. Чик. Влияние атмосферы отжига на термическую стойкость NiSi в наноразмерных пленочных композициях [(Ni+Pt)] 30 нм]/Si(001). 3я Международная конференция HighMatTech-2011. 3-7 октября 2011 г. Киев, Украина. – С.266.

- Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко,  Г. Беддис, Т.И. Вербицкая, М. Даниэль, Р.А. Шкарбань. Фазовый состав и электрические свойства наноразмерных пленочных композиций CoSb3-3.5(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) после термической обработки. 3я Международная конференция HighMatTech-2011. 3-7 октября 2011 г. Киев, Украина. – С.280.

- Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко,  Г. Беддис, Т.І. Вербицкая, М. Даниэль, Р.А. Шкарбань. Структурные изменения в наноразмерных пленочных композициях CoSb1.82-3.5(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) – функциональных элементах термоэлектрики. VI Международный симпозиум «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах» (ФНС-2011). 2011, 14-17 июня. Минск, Беларусь. С.67.

- Ю.Н. Макогон, М. Альбрехт, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко,  Г. Беддис, Т.И. Вербицкая, М. Даниель, Р.А. Шкарбань. Электропроводящие свойства наноразмерных пленочных композиций CoSbх(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) – функциональных элементов термоэлектрики. 21 Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо 2011). 12-16 сентября, 2011, Севастополь, Украина. С.739-740.

- Ю.Н. Макогон, М. Альбрехт, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко,  Г. Беддис, Т.И. Вербицкая, И.В. Владимирский. Влияние промежуточного слоя Ag на формирование фазы L10(FePt) в наноразмерных пленочных композициях Fe50Pt50/Ag/Fe50Pt50 на окисленных подложках монокристаллического кремния. 21 Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо 2011). 12-16 сентября, 2011, Севастополь, Украина. С. 755-756.

- A. Danilishin, Iu.N. Makogon, G. Beddies. Diffusionsprozesse der Phasenbildung in nanoskaligen Schichtzusammensetzungen Ni(30 nm)/Pt(2; 6 nm)/Siep.(50 nm)/Si(001). The Proceeding of the 4th International Student’s Conference „Study and Achieve”. 21-25 March, 2011. Moscow, Russia. P.56-57.

- Makogon Yu.N., Albrecht M., Beddies G., Beke D.L., Pavlova E.P., Sidorenko S.I., Verbitska T.I., Vladymyrskyi I.A. Influence of intermediate Ag layer on formation of L10(FePt) phase in nanodimensional Fe-Pt film compositions on oxidated substrates of SiO2/Si(001). International Conference “Functional Materials – 2011”. October, 3-8. Ukraine. Р.154.

- Makogon Yu.N., Albrecht M., Beddies G.,  Pavlova E.P., Sidorenko S.I., Verbitska T.I., Shkarban R.A., Daniel M. Formation of nanodimensional CoSb3 films – functional elements of thermoelectrics. International Conference “Functional Materials – 2011”. October, 3-8. Ukraine. Р. 228.

- Makogon Yu.N., Albrecht M., Beddies G., Beke D.L., Katona G.L., Pavlova E.P., Sidorenko S.I., Verbitska T.I., Vladymyrskyi I.A.  Formation of L10(FePt) phase in nanodimensional Fe/Ag/Pt and Fe50Pt50/Ag/Fe50Pt50 film compositions on substrates of SiO2/Si(001). World Journal of Engineering, Vol. 8, Supplement 1, 2011. 19th Annual International Conference on Composites, Nano or Metals Engineering (ICCE-19). July 24-30,2011, Shanghai, China. Р. 767-768.

- Makogon Yu.N., Albrecht M., Beddies G., Beke D.L., Katona G.L., Pavlova E.P., Sidorenko S.I., Verbitska T.I., Vladymyrskyi I.A.  Formation of L10(FePt) phase in nanodimensional Fe/Ag/Pt and Fe50Pt50/Ag/Fe50Pt50 film compositions on substrates of SiO2/Si(001). Workshop “Diffusion and Solid State reactions on Nanoscale”. 28 September -1 October, 2011. Р. 14-18.

- Makogon Yu.N., Albrecht M., Beddies G., Beke D.L., Pavlova E.P., Sidorenko S.I., Verbitska T.I., Shkarban R.A. Electroconductive properties of nanodimensional CoSbx(30 nm)/SiO2(100 nm)/Si(001) film compositions – functional elements of thermoelectrics. Workshop “Diffusion and Solid State reactions on Nanoscale”. 28 September -1 October, 2011. Р. 11-13.

- Ю.Н. Макогон, М.Альбрехт, Г. Беддис, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Т.И. Вербицкая, И.А. Владимирский. Влияние промежуточного слоя серебра на формирование упорядоченной фазы L10(FePt) в пленочных композициях Fe50Pt50/Ag/Fe50Pt50 на подложках монокристаллического кремния. ІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології». 16-18 листопада 2011 р. С.166

- Ю.Н. Макогон, М.Альбрехт, Г. Беддис, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Т.И. Вербицкая, М. Даниель, Р.А. Шкарбань. Влияние условий осаждения и термической обработки на структурно-фазовый состав и электропроводящие свойства наноразмерных пленочных комипозиций CoSbx(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) – функциональных элементах термоэлектрики. ІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології». 16-18 листопада 2011 р.

- Iu.M. Makogon, M.Yu. Verbitska. The formation of hard magnetic L10 phase in Fe50Pt50/Au/Fe50Pt50/SiO2/Si(001) nanoscaled films at annealing in vacuum. 6th International Student’s Conference „Study and Achieve”, 19 -25 November 2012 р., Moscow, Russia. . 2 сторінки.

- Iu.M. Makogon, O.A. Balanovych. The influence of intermediate Cu layer on L10 FePt phase formation in Fe50Pt50/Cu/Fe50Pt50/SiO2/Si(001) nanoscaled films. 6th International Student’s Conference „Study and Achieve”, 19 -25 November 2012 р., Moscow, Russia. . 2 сторінки.

- Схема розробки