Фізико-хімічні основи формування оксикарбонітридних покриттів за участю перехідних металів на сплавах

Физико-химические основы формирования оксикарбонитридних покрытий с участием переходных металлов на сплавах

Physical - chemical bases of forming of oxide-carbidic-nitrided coverages with participation

transitional metals on alloys

- Номер державної реєстрації теми -110U002366 НТУУ «КПІ» - 2307-ф.

- Науковий керівник -   д.т.н., проф. Хижняк В.Г., -   д.т.н., проф. Хижняк В.Г., full prof. Khyzhnyak V.

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Теоретично обґрунтуванні можливості комплексного насичення сталей та сплавів титаном, хромом, ванадієм, азотом, вуглецем, встановлені закономірності та особливості формування на поверхні виробів багатошарових покриттів з гетерогенною структурою на основі карбідів, нітридів, оксидів перехідних металів, алюмінію з високим комплексом фізичних, механічних та хімічних властивостей  для підвищення виробничих показників деталей машин, інструментів, оснастки. Визначенні термодинамічні параметри оцінки процесів комплексного насичення сплавів перехідними металами, алюмінієм, азотом, киснем за умов зниженого тиску в середовищі хлору з використанням в якості вихідних реагентів порошків або суміші порошків металів, чотирихлористого вуглецю, деревного вугілля, азоту, кисню. Створені теоретичні основи для розробки нових способів отримання покриттів з унікальним комплексом властивостей. Встановлені структура, фазовий та хімічний склади, кінетика росту нового покоління багатошарових з гетерогенною структурою оксикарбідних, карбонітридних, оксикарбонітридних покриттів за участю інтерметалідів. Досліджено вплив комплексних покриттів на мікротвердість, зносостійкість в умовах тертя ковзання без змащування, жаростійкість, абразивну зносостійкість, корозійну стійкість в різних агресивних середовищах сталей та сплавів. Запропонована модель формування багатокомпонентних покриттів за участю перехідних металів, алюмінію, вуглецю, азоту, кисню.

(рос.)

Теоретически обоснованы возможности комплексного насыщения сталей и сплавов титаном, хромом, ванадием, азотом, углеродом, установленные закономерности и особенности формирования на поверхности изделий многослойных покрытий с гетерогенной структурой на основе карбидов, нитридов, оксидов переходных металлов, алюминия, с высоким комплексом физических, механических и химических свойств, которые способствуют повышению производственных показателей деталей машин, инструментов, оснастки. Определены термодинамические параметры оценки процессов комплексного насыщения сплавов переходными металлами, алюминием, азотом, кислородом в условиях пониженного давления в среде хлора с использованием в качестве исходных реагентов порошков или смеси порошков металлов, четырехлористого углерода, древесного угля, азота, кислорода. Созданы теоретические основы для разработки новых способов получения покрытий с уникальным комплексом свойств. Установлены структура, фазовый и химический составы, кинетика роста нового поколения многослойных с гетерогенной структурой оксикарбидних, карбонитридних, оксикарбонитридних покрытий содержащих интерметаллиды. Исследовано влияние комплексных покрытий на микротвердость, износостойкость в условиях трения скольжения без смазки, жаростойкость, абразивную износостойкость, коррозийную стойкость, в разных агрессивных средах сталей и сплавов. Предложена модель формирования многокомпонентных покрытий на основе переходных металлов, алюминия, углерода, азота, кислорода.

(англ.)

In theory obgruntuvani possibilities of complex satiation of staley and alloys by titan, chrome, vanadium, nitrogen, carbon, set conformities to law and features of forming on-the-spot of wares of multi-layered coverages with a heterogeneous structure on the basis of carbides, nitridiv, oxides of transitional metals, aluminium, with the high complex of physical, mechanical and chemical properties  for the increase of production indexes of details of machines, instruments, rigging. Determination thermodynamics parameters of estimation of processes of complex satiation of alloys by transitional metals, aluminium, nitrogen, by oxygen at the terms of mionectic pressure in the environment of chlorine with the use in quality the initial reagents of powders or mixture of powders of metals, four chlorous carbon, charcoal, nitrogen, oxygen. Theoretical bases are created for development of new methods of receipt of coverages with the unique complex of properties. Set structure, phase and chemical compositions, kinetics of growth of new generation of multi-layered with the heterogeneous structure of oksikarbidnikh, karbonitridnikh, oksikarbonitridnikh pokritiv with participation of intermetalidiv. Investigational influence of complex coverages is on a microhardness, wearproofness in the conditions of friction of sliding without greasing, heat-tolerance, abrasive wearproofness, corrosive firmness, in the different aggressive environments of staley and carboloies. A certain model of forming of multicomponent coverages is with participation of transitional metals, carbon, nitrogen, oxygen.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності

1.Патент на корисну модель № 53890. Реакційна камера для нанесення карбідних покриттів. Лоскутова Т.В., Бобіна М.М., Хижняк В.Г., Погребова І.С., Бобін А.Б., Дегула А.І., Медова І.Ю.; Дата видачі - 25.10.2010.

2. Патент на корисну модель  UA53930; Бобіна М.М., Майборода В.Г., Бобін А.Б., Приходько Р.П., Заболотна О.Ю. Спосіб хіміко-термічної обробки інструменту з швидкорізальної сталі. Дата отримання - 04.11.2010

3. Патент на корисну модель №68400 Спосіб послідовного нанесення дифузійних покриттів Лоскутова Т.В., Бобіна М.М., Хижняк В.Г., Погребова І.С., Левашов С.С., Смокович І.Я. Дата отримання -  26.03.2012

5. Порівняння зі світовими аналогами.

Рівень роботи – світовий.

Аналоги: методи іонно-плазмового осадження (PVD), осадження з газової фази (CVD).

До недоліків цих методів слід віднести недостатню мікротвердість осаджених шарів, низьку міцність зчеплення покриття з матрицею і між шарами багатошарових покриттів; високу вартість та енергоємність  обладнання; необхідність використання високого вакууму (до 10-6 мм..рт.ст.);.

Цих недоліків повністю позбавлені запропоновані  нові покриття та способи їх нанесення.

Запропоновані дифузійні покриття перевищують за комплексом властивостей (мікротвердість шарів, їх адгезія з основою та між собою, корозійна та жаростійкість тощо) вищезгадані покриття отримані методами CVD, PVD. Крім того в роботі запропоновані покриття за участю V, Cr, які мають значні переваги при обробці сплавів титана, міді перед покриттями на основі TiC, TiN  фірм “Seco”, “Sandvik Coromant”. Покриття TiC,  TiN не придатні для обробки легких та кольорових сплавів, оскільки мають хімічну спорідненість до алюмінію, титану, міді тощо, які входить в склад цих матеріалів.

6.Економічна привабливість для просування на ринок

Усі розроблені процеси прості з технологічної точки зору, не потребують застосування дефіцитних матеріалів і спеціального  обладнання, що дорого коштує, економічно доцільні (строк окупності витрат під час впровадження запропонованих процесів на підприємстві не перевершує 6-х місяців):

а) вартість комплектуючих деталей установки та виготовлення її не перевищує 2 000 $;

б) енергоємність установки – 2,5 кВт;

в) процес здійснюють при тиску 10-1 мм.рт.ст.;

г) до роботи на установці допускається персонал після короткого навчання;

д) площа, яку займає установка, не перевищує 2 м2;

е) наявність перехідної зони в дифузійному шарі забезпечує його міцне зчеплення з матрицею.

Слід зазначити, що цей процес може бути використаний для підвищення зносостійкості, жаростійкості, корозійної та кавітаціоннной стійкості деталей і інструменту, виготовлених із сталей, твердих та титанових сплавів незалежно від їх хімічного складу.	Необхідно відзначити, що всі покриття, отримані за запропонованими технологіями, за своїми фізико-хімічними та технологічними властивостями перевершують усі зарубіжні аналоги.

У разі позитивного рішення про впровадження пропонованих процесів розробник забезпечує:

- передачу технології;
- передачу технологічної документації і креслень установки для нанесення комплексних покриттів;
-  проведення обробки пробної партії на власній виробничій базі чи на підприємстві замовника;
- навчання персоналу.

Підвищення працездатності виробів з новими типами покриттів в умовах абразивного зношування – в (3-10) разів, в умовах абразивного зношування та агресивного середовища чи підвищених температур – (2-5) разів. Це дозволяє скоротити витрати металу на виготовлення запасних частин, знизити простої обладнання, що пов‘язані з переналагодженням та ремонтом обладнання та буде сприяти економії матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів.

7.Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).

Результати роботи  можуть бути реалізовані у виробництві в тих галузях промисловості, де широко розвинене інструментальне господарство (ГКХ «Артем», ДП КП «Артозброєння»,  ВО ім.С.П.Корольова, ДП КиАЗ «Авіант» тощо), а також на підприємствах харчової, фармацевтичної, хімічної промисловості, де деталі обладнання експлуатуються в агресивних середовищах при підвищених температурах.

8.Стан готовності розробки.

Розроблені та відпрацьовані відповідні технології і розроблені технологічні рекомендації щодо нанесення комплексних багатошарових покриттів з гетерогенною структурою на основі карбідів, нітридів, оксидів перехідних металів, алюмінію з високим комплексом фізичних, механічних та хімічних властивостей  для підвищення виробничих показників деталей машин, інструментів, оснастки.

Отримані дослідні зразки сталей, твердих та титанових сплавів з покриттями нового покоління, які повністю адаптовані до умов сучасної промисловості   і можуть бути впроваджені у промислове виробництво.

9.Існуючі результати впровадження.

Основні положення роботи впроваджені у підручнику «Ультрадисперсні дифузійні карбонітридні покриття на сталях та твердих сплавах», лабораторних роботах з курсів «Теорія та практика термічної обробки вуглецевих та легованих сталей-1», «Теорія та практика термічної обробки вуглецевих та легованих сталей-2», «Хіміко-термічна обробка спеціальних сплавів»; «Технологія нанесення та властивості покриттів», «Сучасні корозійностійкі сплави», «Методи захисту металів від корозії», під час виконання курсових, дипломних та кваліфікаційних магістерських робіт. За матеріалами роботи готується  докторська дисертація за темою: «Комплексні покриття з високими захисними властивостями на сплавах» та чотири кандидатські дисертації за темами: «Комплексні покриття за участю титану, хрому та алюмінію на сталі 12Х18Н10Т», «Оксикарбонітридні покриття на сплавах титана та цирконію», «Багатошарові покриття за участю перехідних металів та алюмінію на вуглецевих сталях», «Дифузійна металізація титану та сплавів на його основі». Розроблено пропозиції щодо можливого впровадження технології одержання покриттів даних типів для інструменту, який перебуває в умовах одночасної дії питомих навантажень і агресивного середовища та проведені промислові випробування на ТОВ «Завод»Артеммаш».

- Назва організації, телефон, Е-mail

НТУУ”КПІ”, інженерно-фізичний факультет, кафедра металознавства та термічної обробки, 454-95-45 , LoskTV@bigmir.net

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання розробки

Монографії:

- Лоскутова Т.В., Сігова В.І., Хижняк В.Г., Лоскутов В.Ф. «Комплексні  карбідні покриття на металах та сплавах» Видавництво «СумБУ» 2009. – 190 с. ISBN 978-966-657-251-9

- Харченко Н.А., Хижняк В.Г. Сігова В.І. «Ультрадисперсні дифузійні карбонітридні покриття на сталях та твердих сплавах»: Суми, 2012. - 112 с.

Навчальні посібники:

- Майборода В.С, Бобіна М.М., Лоскутова Т.В., Мініцька Н.В. «Основи механіки руйнування» Навчальний посібник з грифом МОН України К.: ІВЦ „Видавництво” «Політехніка», 2010, 124 с.

- Погребова І.С. «Інгібітори корозії металів»: Навчальний посібник, К.: ТОВ «Хай-Тек Прес», 2012, 296с.

Статті:

- Погребова І.С., Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г. Отримання, будова та захисні властивості хромованих дифузійних покриттів на вуглецевих сталях//Фізико хімічна механіка матеріалів «Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів», Львів 2010 р. - с.250-255.

- Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Погребова І.С., Бобіна М.М. Жаростійкість карбідних покриттів, отриманих при послідовному насиченні сталі У8А хромом та титаном // Наукові вісті НТУУ”КПІ”. - №6. – 2009. - с.93-96.

- Хижняк В.Г., Аршук М.В., Лесечко Д.В., Лоскутова Т.В. Фізико-хімічні умови нанесення, структура та властивості покриттів за участю титану та алюмінію на технічному залізі//Фізика і хімія твердого тіла. - №3. – т. 11. – 2010. - с. 717-722.

- Хижняк В.Г., Аршук М.В., Лесечко Д.В., Лоскутова Т.В. Титаноалітування технічного заліза в закритому реакційному просторі в середовищі хлору// Наукові вісті НТУУ "КПІ".-  с. 92-96.

- Бобин А.Б., Бобина М.Н, Хижняк В.Г., Аршук М.В. Титаноазотирование твердых сплавов ВК8 и Т15К6 при пониженном давлении //Науково-технічний збірник "Проблеми тертя та зношування", випуск 52. - 2010. – с.216-227.

- Бобин А.Б., Бобина М.Н, Хижняк В.Г., Майборода В.С., Лоскутова Т.В. Поверхностное комплексное упрочнение твердосплавного інструмента// Сборник "Стратегия качества в промышленности" Варна. - 2010. - с. 103-105.

- M. Arshuk, V. Khyzhnyak, T. Loskutova, I. Pogrebova, O. Dubinina. The structure, phase and chemical composition of stainless steel (0,12%C, 18%Cr, 10%Ni) after titanizing and titanium alitizing// Болгарія, Варна. - 2010. - с.73-75.

- M. Arshuk, V. Khyzhnyak, T. Loskutova, I. Pogrebova, M.Bobina  // Influence of barrier layer of titanium nitride on the structure and properties of titanium aluminized steel 12X18H10T(316L). Special number,  “Strategy of Quality in Industry and Education” , June 3-10 2011. - Varna, Bulgaria. - Acta Universitatis Pontica Euxinus.- 2011. – С. 73 - 75. 3 стр.

- Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Левашов С.С., Погребова І.С., Бобіна М.М. // Отримання, структура та властивості комплексних дифузійних покриттів за участю хрому і алюмінію на сталі У8А // Special number “Strategy of Quality in Industry and Education” , June 3-10 2011. - Varna, Bulgaria. - Acta Universitatis Pontica Euxinus. – 2011. - С. 167 - 170. 4 стр.

- Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Левашов С.С., Погребова І.С., Бобіна М.М. Отримання, структура та властивості комплексних дифузійних покриттів за участю хрому і алюмінію на сталі У8А// Special number “Strategy of Quality in Industry and Education” , June 3-10 2011. - Varna, Bulgaria. - Acta Universitatis Pontica Euxinus. – 2011. – С. 3 стр.

- Доній О.М. Система контролю і управління якістю ливарних розплавів на основі комп’ютерного термічного аналізу // Special number “Strategy of Quality in Industry and Education” , June 3-10 2011. - Varna, Bulgaria. - Acta Universitatis Pontica Euxinus. – Том III. – 2011. - С. 84 – 87. 4 стр.

- Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В., Медова І.Ю.  Захисні властивості комплексних покриттів на основі карбіду титану на сталях // Сб. статей «Матеріали для роботи в експериментальних умовах - 3». - Київ. - 2010. - С. 74 - 76. 3 стр.

- Хижняк В.Г, Аршук М.В., Карпець М.В., Лоскутова Т.В., Микитчик А.В., Ткач М.В. Титаноалітування азо-тованої сталі 12Х18Н10Т // Сб. статей «Матеріали для роботи в експериментальних умовах - 3».  - Київ. - 2010. 2010. - С. 146 - 151. 6 стр.

- Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В., Волошанівський П.М., Аршук М.В.  Фізико-хімічні умови титаноалітування в середовищі хлору // Сб. статей «Матеріали для роботи в експериментальних умовах - 3». - Київ. – 2010. - С. 85 - 88. 4 стр.

- Хижняк В.Г., Соловар О.М., Бобіна М.М., Смокович І.Я. Азотування титану та титанових сплавів в азоті при зниженому тиску // Сб. статей «Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 3». - Київ. – 2010. - С.156 - 159. 4 стр.

- Хижняк В.Г., Пересенчук Т.Л., Капець М.В. Дифузійне азототитаноалітування твердого сплавуВК8 // Сб. статей «Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 3». - Київ. – 2010. - С.128 - 131. 4 стр.

- Бобіна М.М., Лоскутова Т.В., Смокович І.Я., Соловар О.М. Дифузійне насичення сплаву ВТ6 азотом, вуглецем, киснем // Сб. статей «Матеріали для роботи в експериментальних умовах - 3». - Київ. – 2010. - С.142 - 144. 3 стр.

- В.Г.Хижняк, Т.В.Лоскутова, М.В.Аршук, І.І.Білик  Вплив покриття TiN на насичення титаном та алюмінієм сталі 12Х18Н10Т // Металознавство та обробка металів. – 2011. - №2. - С. 27 - 31. (фаховий) 5 стр.

- Бобіна М.М, Смокович І.Я., Соловар О.М.., Лоскутова Т.В.  Дифузійне насичення сплаву ВТ6 азотом, вуглецем, киснем // Металознавство та обробка металів. – 2011. - №2. - С. 31 - 36. (фаховий) 6 стр.

- Бобін А.Б., Бобіна М.М., Іванов Д.В. Вплив комплексного поверхневого зміцнення БНТП на їх стійкість // Вісник НТУУ «КПІ» «Машинобудування» Journal of mechanical engineering  of National Technikal University of Ukrane ‘Kyiv Polytechnic Institute’, ISSN 0201-744X. - ISSN 0372-6053. - №62. - Том 2. – С. 186 - 190. (фаховий)  5 стр.

- Погребова И.С., Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Бобина М.Н. Получение, структура и защитные свойства хромотитановых диффузионных покрытий // Всероссийская конференция «Современные проблемы коррозионно-электрохимической науки», посвященная 100-летию со дня рождения академика  Я.М. Колотыркина. (Мемориал Я.М. Колотыркина. Пятая сессия). 18-22 октября 2010 г., Москва, НИФХИ им. Л.Я. Карпова. – 2010. – с.55-56.

- Погребова И.С., Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Бобина М.Н. Получение и защитные свойства хромованадиевых и хромотитановых диффузионных покрытий // Международная научно – практическая конференция  Теория и практика современных электрохимических производств, 10-12 ноября 2010 года, Санкт-Петербург. – 2010. – с.121-122.

- Бобін А.Б., Бобіна М.М., Хижняк В.Г., Майборода В.С., Лоскутова Т.В. Вплив комплексного поверхневого зміцнення багатогранних непереточуваних пластин на їх стійкості // IV Международная конференция авиамоторостроительной отрасли. Запорожье – Алушта, 17-21 мая 2010 г. – 2010. – с.41-42.

- В.Г.Хижняк, М.В.Аршук,, Т.В.Лоскутова  Дифузійна металізація титаном та алюмінієм сталі 12Х18Н10Т після азотування // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Машинобідівання, Journal of mechanical engineering  of National Technikal University of Ukrane ‘Kyiv Polytechnic Institute’, ISSN 0201-744X. - ISSN 0372-6053. - 2011. -  №61. - С. 35 - 37. (фаховий)  3 стр.

- Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В., Матяшов В.Г., Бобина М.М., Погребова І.С. Комплексні ніобій хромові покриття на твердих сплавах ВК8 та Т15К6 // ХІІ міжнародна науково-технічна конференція «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», присвячена 100 річчю з Дня народження Натанова Б.С., м.Запоріжжя, 06 - 08 жовтня 2010. – 2010. – с. 101-102

- Погребова И.С., Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В., Бобина М.М., Левашов С.С. Влияние активатора на структуру и свойства хромоалитированых покрытий на стали У8А // Научно-технический журнал Вопросы химии и химической технологи. – 2011. - №4(2) секция  Проблемы современной єлектрохимии. – Днепропетровск. - С.132 - 134. 3 стр.

- Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Смокович І.Я., Погребова І.С. Отримання та структура комплексних дифузійних покриттів за участю хрому та алюмінію на титановому сплаві ВТ6 // Вісник СевНТУ, серія: Механіка, енергетика, екологія, №120, Севастополь. – 2011. -  С. 120 - 126. (фаховий) 5 стр.

- Бобин А.Б., Соловар А.Н., Смокович И.Я., Бобина М.Н. Диффузионное насыщение титана и титановых сплавов азотом, углеродом и кислородом // Сб. материалов V Международной конференции авиамоторостроительной отрясли (Запорожье – Алушта, 16 мая 2011 г.). – 2011. -  С. 143 - 146. 4 стр.

- В.Г. Хижняк, Аршук М.В. Дифузионные покрытия с участием титана и алюминия на стали 12Х18Н10Т // Известия Кузов. Черная металлургия. – М.: МИСИС. - №5. - 2011. - С. 68 - 69. (фаховий) 2 стр.

- Аршук М.В., Микитчик А.В., Хижняк, В.Г., Карпец М.В. Титаноалюминидные покрытия на стали 12Х18Н10Т с барьерным слоем нитрида титана // Электрометаллургия. - №2(103). – 2011. - с. 50 - 55. (фаховий) 6 стр.

- Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Левашов С.С., Погребова І.С., Бобіна М.М. Структура та властивості дифузійних покриттів за участю алюмінію, хрому  та нікелю на титановому сплаві ВТ6// Special number “Strategy of Quality in Industry and Education” , June 3-10 2012. - Varna, Bulgaria. - Acta Universitatis Pontica Euxinus. – 2012. – С. с.112-115.

- O.M.Solovar, M.M.Bobin, V.H.Khyzhnyak. SURFACE HARDENING OF ZIRCONIUM WITH NITROGEN AND CARBON// Special number “Strategy of Quality in Industry and Education” , June 3-10 2012. - Varna, Bulgaria. - Acta Universitatis Pontica Euxinus. – 2012, с.23-24.

- Лоскутова Т.В., Левашов С.С., Погребова І.С., Хижняк В.Г., Чегеренец О.Е Дифузійне хромоалітування попередньо хромованої сталі У8А.// Фізико хімічна механіка матеріалів «Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів», Львів 2012 р, с.250-255.  (фаховий журнал)

- О.Н.Соловар, М.Н.Бобина, В.С.Майборода., "ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ НА СОСТАВ ДИФФУЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА СПЛАВЕ ВТ8" \\ Металоведение и оброботка металов. 2012 рік №2. ст. 34-37(фаховий журнал)

- "Азотирование циркония в закрытом реакционном пространстве" Бобина М.Н., Соловар А.Н., Хижняк В.Г., Наукові вісті НТУУ "КПІ" №1 2012р.(с.74-76)

- М.М. Бобіна, В.С. Майборода, , О.М.Соловар, О.Ю.Заболотна
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ АКТИВАЦІЇ ПОВЕРХНІ НА ВЛАСТИВОСТІ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ Р6М5 ПІСЛЯ НІТРОЦЕМЕНТВЦІЇ
"Наук.вісті ДДМА" м.Донецьк, №2, с.133-140 7 стор.

- Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Левашов С.С., Погребова І.С. Жаростійкість комплексних покриттів отриманих хромоалітування попередньо хромованої сталі У8А // Вісник СевНТУ, серія: Механіка, енергетика, екологія, №133, Севастополь. – 2012. -  С. 151 - 156. (фаховий) 5 стр.

- Соловар О.М., Бобіна М.М., Хижняк В.Г., Майборода В.С. Карбонітрація лопаток компресоров ГТД з титанового сплаву ВТ8 з попередньою активацією МАО // Вісник СевНТУ, серія: Механіка, енергетика, екологія, №133, Севастополь. – 2012. -  С. 144 - 151. (фаховий) 6 стр.

- Хижняк В.Г., Костенко О.Д., Карпець М.В., Калашніков Г.Ю Зносостійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т в умовах тертя ковзання без змащування Проблеми тертя та зношування: наук. – техн. зб./ К.: НАУ, 2011. – Вип. 56. – С. 196 – 205

- Хижняк В.Г., Карпець М.В.Дифузійне хромоалітування сталі 12Х18Н10Т з попередньонанесеним шаром нітриду титану Металознавство та обробка металів – К.: 2011. – № 4 (60). – С. 20 – 24

Тези доповідей на конференціях:

- Аршук М. В., Лоскутова Т. В., Лесечко Д. В., Заболотна О. Ю., Заболотний І.В. Титанування та титаноалітування сталі 12Х18Н10Т // III Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, Київ 2010. – 2010. – с. 45-46.

- 15. Лоскутова Т. В., Медова І.Ю., Малихіна О, Охремчук М. Фізико-хімічні умови титаноалітування сплавів в середовищі // III Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, Київ 2010. – 2010. – с. 32-33.

- Погребова І. С., Лоскутова Т. В., Хижняк В. Г., Кутя А. І., Бойко М. В. Корозійна стійкість хромованадієвих покриттів на вуглецевих сталях // Загально університетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки, м. Киів. – 2010. – с.67.

- Хижняк В.Г., Аршук, М.В., Лоскутова Т.В., Лесечко Д.В., Сердитов О.Т. Вплив азототитаноалітування на абразивну зносостійкість сталі У8А // Міжнародна науково –технічна конференція «Сучасні проблеми трибології», м. Київ, 19 - 21 травня 2010 р. – 2010. – с.91-92.

- Лоскутова Т.В., Аршук М.В., Бобін А.Б. Склад та властивості титаноалітованих вуглецевих сталей // ІІІ науково-практична конференція молодих вчених України «Нові технології і матеріали у машинобудуванні», присвячена 125 - ій річниці від дня народження І.Фещенко-Чопівського. – 2010. – с.45.

- Погребова І. С., Лоскутова Т. В., Хижняк В. Г. Отримання, будова та захисні властивості хромованих дифузійних покриттів на вуглецевих сталях // Х міжнародна конференція – виставка «Корозія 2010» 10.06.2010. м.Львів. – 2010. – с.27-29.

- M. Arshuk, V. Khyzhnyak, T. Loskutova, I. Pogrebova, O. Dubinina The structure, phase and chemical composition of stainless steel (0,12%C, 18%Cr, 10%Ni) after titanizing and titanium alitizing // VI Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», 4 - 11июня 2010 г., Технический университет Варна. Болгарія, м.Варна. – 2010. – с.63-64.

- Бобин А.Б., Бобина М.Н., .Хижняк В.Г, Майборода В.С., Лоскутова Т.В. Поверхностное комплексное упрочнение твердосплавного инструмента // VI Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», 4 - 11июня 2010 г., Технический университет Варна. Болгарія, м.Варна. – 2010. – с.89-90.

- Аршук М.В., Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В, Задорожній О.В. Мікротвердість поверхневих шарів азототитаноалітованої сталі 12Х18Н10Т // Міжнародна науково- технічна конференція «Сучасні аспекти матеріалознавства та термічної обробки металів», 9-10 вересня 2010, м.Маріуполь. – 2010. - с.113-114.

- Басих В.А., Приходько Р.П.,  Бобіна М.М., Майборода В.С Заболотна О.Ю. Поверхневе зміцнення інструменту з швидкорізальної сталі // Загально університетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів. 2010 р. – 2010. – с.28.

- Бобіна М.М., Бобін А.Б., Грицкевич Н.Д., Делех Ю.В., Заболотний І.В. Вплив комплексного поверхневого зміцнення багатогранних непереточуваних пласти на їх стійкість // Загально університетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів. 2010 р. – 2010. – с.29.

- Смокович І.Я.,  Бобіна М.М., Бобін А.Б., Соловар О.М., Майборода В.С. Структура та властивості перехідної зони при титаноазотуванні твердих сплавів // Загально університетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів. 2010 р. – 2010. – с. 45.

- Аршук М.В., Лоскутова Т.В., Лесечко Д.В., Заболотна О.Ю., Заболотний І.В. Титанування та титаноалитування сталі 12Х18Н10Т // ІІІ міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Київ, 2010 р. – 2010. – с. 21.

- Соловар О.М., Бобін А.Б., Смокович І.Я., Заболотна О.Ю., Фігурна О.В. Термодинамика дифузійного насичення титану та титанових сплавів азотом, вуглецем та киснем;; // ІІ міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Київ, 2010 р. – 2010. – с.

- Соловар О.М., Смокович І.Я. Рівноважний склад реакційного середовища при азотуванні титанових сплавів // ІІІ науково-практична конференція молодих вчених України "Нові технології і матеріали у машинобуванні" 2-4 червня Київ, ФТІМС. – 2010. – с.

- Бобін А.Б., Басих В.А., Фігурна О.В., Обернієнко О.П. Стійкість БНТП після поверхневого зміцнення // Четверта міжнародна конференція студентів і аспірантів "До нових технологій на основі матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного конструювання матеріалів». – 2010. - с. 17.

- Basykh V., Figurna O., Rud J. The method of combined strengthening of instrument from hardalloy T15K6 // Annual students conference “Innovations in science and technology”. March, 19, 2010. – 2010. с.37-38.

- Gretskevych N., Delech J. Influens of Magnet-abrasive Processing on Propeties of Coatings From Titanium Cjmpounds // Annual students conference “Innovations in science and technology”. March, 19, 2010. – 2010. с.39-40.

- Бобін А., Басих В., Фігурна О., Обернієнко О. Стійкість БНТП після поверхневого зміцнення // Четверта міжнародна конференція студентів і аспірантів "До нових технологій на основі матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного конструювання матеріалів”. – 2010. - с.17.

- Павличук Р. П., Лесечко Д. В. Зносостійкість покриттів за участю титану, ванадію та хрому на сталі У8А. // Четверта міжнародна конференція студентів і аспірантів "До нових технологій на основі матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного конструювання матеріалів”. – 2010. - с.10.

- Омелько Л.Г, Ткаченко С.О., Коріню.М., Задорожний В.О.  Комплексне азототитаноалітування сталі ШХ15. Четверта міжнародна конференція студентів і аспірантів "До нових технологій на основі матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного конструювання матеріалів”. – 2010. - с.55-56.

- Медова І. Ю., Коляда М.Ю, Третяк Т, Рябокінь О.Л. Термодинаміка процесу послідовного хромотитанування сталей // Четверта міжнародна конференція студентів і аспірантів "До нових технологій на основі матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного конструювання матеріалів”. – 2010. - С.59.

- ПриходькоР.П., ЗаболотнаО.Ю, Клишта О.С. Спосіб підвищення червоностійкості інструменту зі швидкорізальної сталі Р6М5 // Четверта міжнародна конференція студентів і аспірантів "До нових технологій на основі матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного конструювання матеріалів”. – 2010. - С.38-39.

- Бобін А.Б., Делех Ю.В., Грицкевич Н.Д. Фазовий та хімічний склад покриттів на основі карбіду та оксиду титану на твердих сплавах // Четверта міжнародна конференція студентів і аспірантів "До нових технологій на основі матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного конструювання матеріалів”. – 2010. - с.14-15.

- Охремчук М.Б., Малихіна О.С., Бойко М.М., Матвєєва О.В, Трачук О.Ю. Фізико-хімічні умови процесу хромованадіювання сталей // Четверта міжнародна конференція студентів і аспірантів "До нових технологій на основі матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного конструювання матеріалів”. – 2010. - С.29.

- Медова І. Ю.1, Коляда М.Ю.2, Третяк Т.1, Рябокінь О.Л.Термодинаміка процесу послідовного хромотитанування сталей // Четверта міжнародна конференція студентів і аспірантів "До нових технологій на основі матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного конструювання матеріалів”. – 2010. – с. 30.

- O.Malykhina , M.Okhremchuk Heat-resistance of chromium-vanadium carbide coatings on steel U8A // Annual students conerence Innovations in science and technology/ March, 19, 2010. – 2010. – р. 25.

- Левашов С.С., Лоскутова Т.В., Аршук М.В., Лиховей Д.В. Корозійна стійкість титанових та титаноалітованих покриттів // Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню науки Секція «Машинобудівання» підсекція «Інтегровані технології машинобудування», ММІ, НТУУ «КПІ».  Київ, 2011. – 2011. - С. 56 – 57. 2 стр.

- Харченко Н.А., Аршук М.В., Лоскутова Т.В., Пересенчук Т.Л., Волшановський П.М.  Титаноалітування сталі 12Х18Н10Т з попередньо нанесеним шаром  TiN  // Сучасні технології в промисловому виробництві, науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, кофернеція присвячена дню науки. 18 – 22 квітня 2011. Суми. - 2011. – С. 23 -24. 2 стр.

- Лоскутова Т.В., Левашов С.С., Калаба І.П. Жаростійкість комплексних хромованадієвих дифузійних  покриттів // Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. 11 - 14 квітня. Днепропетовськ.  – Днепропетовськ. - 2011. – С. 38- 39. 2 стр.

- Бобін А., Делех Ю., Грицкевич Н.Д. Фазовий та хімічний склад покриттів на основі карбіду та оксиду титану на твердих сплавах // 5 міжнародна конференція студентів і аспірантів. «До високих технологій на основі новітніх фізико-метеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», ІФФ, НТУУ «КПІ», Київ, Україна. 2011. Електронна версія. 1 с.

- Бобін А., Басих В., Фігурна О., Обернієнко О. Вплив комплексного поверхневого зміцнення багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин на їх стійкість // 5 міжнародна конференція студентів і аспірантів. «До високих технологій на основі новітніх фізико-метеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», ІФФ, НТУУ «КПІ», Київ, Україна. 2011. Електронна версія. 1 с.

- Заболотна О.Ю., Заболотний І.В.. Калаба І.П.  Хімізм та термодинаміка процесу титанохромування сталей // 5 міжнародна конференція студентів і аспірантів. «До високих технологій на основі новітніх фізико-метеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», ІФФ, НТУУ «КПІ», Київ, Україна. 2011. Електронна версія. 1 с.

- Oksana Zabolotna, Maria Petrova, Dmitro Ivanov Method of Increasing Hot Shortness Resistance of High-Speed Steel // Innovations in science and technology  NTUU “KPI” 12. 2010. 2010. – 2010. Р. 41. 1 стр.

- Nadia Grytskevych, Alina Fedorova, Olena Muzyka Nitiding of Titanium Alloys // Innovations in science and technology  NTUU “KPI” 12. 2010. 2010. – 2010. Р. 42. 1 стр.

- Соловар О.М, Грицкевич Н.Д., Делех Ю.В. Дифузійне азотування титанових сплаву ВТ6 // Загально університетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів. - 2011. – С. 50 - 52. 3 стр.

- Соловар О.М., Смокович І.Я, Заболотний І.В., Бобіна М.М Нанесення багатошарових покриттів за участю азоту та вуглецю на поверхні титанових сплавів // Загально університетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів 04 .04.2011. – 2011. – С. 52 – 53. 2 стр.

- Бобін А.Б., Заболотна О.Ю., Бобіна М.М., Майборода В.С., Іванов Д.В. Вплив комбінованого зміцнення інструменту з швидкорізальної сталі на його стійкість // Загально університетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів. 04.04.2011. – 2011. – С. 53 – 54. 2 стр.

- Лоскутова Т.В., Левашов С.С., Калаба І.П. Жаростійкість комплексних хромованадієвих дифузійних  покриттів // V Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології». 20 – 22 квітня 2011. Дніпропетровськ. – С. 43. 1 стр.

- Лоскутова Т.В., Левашов С.С., Чорний В.С., Лиховей Д.І. Дифузійне хромотитаноалітуванні сталі //Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції , Київ, 2012, с.51

- Лоскутова Т.В., Смокович І.Я., Хижняк В.Г., Лиховей Д.І., Очеретяний О.В. Дифузійне алітування технічного титану ВТ1-0 // Матеріали IV Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, 4-6 квітня 2012, Киів, с.42

- Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Поргебова І.С., Левашов С.С., Лиховей Д.І. Отримання та захисні властивості комплексних покриттів на основі титану та алюмінію на сталі У8А //Международная научно-техническая конференция, «Универститетская наука -2011», Мариуполь, 2012, с.24

- Лоскутова Т.В., Смокович І.Я., Бобіна М.М., Лиховей Д.І. Дифузійні покриття за участю алюмінію на технічному титані //Сучасні технології в промисловому виробництві Матеріали ІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції Суми 17-20 квітня 2012 , с.113-114

- Лоскутова Т.В., Левашов С.С., Погребова І.С., Лиховей Д.І. Нові дифузійні покриття за участю хрому на сталі У8А //Сучасні технології в промисловому виробництві Матеріали ІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції Суми 17-20 квітня 2012 , с.111-112

- Аршук М.В., Лоскутова  Т.В., Погребова І.С. Корозійна стійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т //Сучасні технології в промисловому виробництві Матеріали ІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції Суми 17-20 квітня 2012 , с.109

- Музика О.С., Калашніков Г.Ю., Харченко Н.А. Хромоалітування сталі 12Х18Н10Т з бар’єрним шаром нітриду титану Матеріали ІІ Всеукраїнської міжвузівської науково – технічної конференції [«Сучасні технології в промисловому виробництві»], (17 – 20 квітня, 2012 р.), тези Частина 1,Суми, 2012. – С. 107

- Лоскутова Т.В., Погребова І.С., Каєта В.І. Корозійна стійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т Матеріали ІІ Всеукраїнської міжвузівської науково – технічної конференції [«Сучасні технології в промисловому виробництві»], (17 – 20 квітня, 2012 р.), тези Частина 1,Суми, 2012. – С. 109

- Лоскутова Т.В., Левашов С.С., Погребова И.С., Хижняк В.Г., Бобина М.Н.  Структура и свойства хромоалитированной стали У8А, III-Я международная САМСОНОВСКАЯ конференція “МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ - м.Київ; Дата проведення: 23.05.2012– С. 129

- Смокович И. Я., Лоскутова Т.В., Бобина М.Н., Иванов Д., ;ПОЛУЧЕНИЕ ДИФФУЗИОННЫХ ХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ III-Я международная САМСОНОВСКАЯ конференція “МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ - м.Київ; Дата проведення: 23.05.2012– С. 100

- Соловар А.Н., Бобина М.Н., Хижняк В.Г, Заболотний І.В;АЗОТИРОВАНИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МАО III-Я международная САМСОНОВСКАЯ конференція “МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ - м.Київ; Дата проведення: 23.05.2012– С. 122

- Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Левашов С.С., Погребова І.С., Бобіна М.М. Структура та властивості дифузійних покриттів за участю алюмінію, хрому  та нікелю на титановому сплаві ВТ6// Special number “Strategy of Quality in Industry and Education” , June 3-10 2012. - Varna, Bulgaria. - Acta Universitatis Pontica Euxinus. – 2012. – С. с.112-115.

- O.M.Solovar, M.M.Bobin, V.H.Khyzhnyak. SURFACE HARDENING OF ZIRCONIUM WITH NITROGEN AND CARBON// Special number “Strategy of Quality in Industry and Education” , June 3-10 2012. - Varna, Bulgaria. - Acta Universitatis Pontica Euxinus. – 2012, с.23-24.

- Заболотний І.В., Соловар О.М., Заболотний І.В., Сільвейстров І.С. Вплив МАО на властивості лопаток зі сплаву ВТ8 Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, секція "Машинобудування" березень 2012, с28-29

Навчальні видання

- Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Бобіна М.М, Зауличний Я.В Електронна версія методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з курсу «Сучасні корозійностійки сплави» для студентів напрямку підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» професійного спрямування 6.090104»Металознавство», 18 с

- Заулічний Я.В., Яковчук К.Ю., Лоскутова Т.В., Бобіна М.М. Електронна версія методичних вказівок до лабораторних робіт курсу “Стандартизація, метрологія та управління якістю продукції” для студентів напрямку підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» професійного спрямування 6.090104»Металознавство», 34 с

- Заулічний Я.В., Яковчук К.Ю., Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г. Електронна версія методичних вказівок до лабораторних робіт з курсу “Променеві методи обробки” для студентів напряму підготовки 6.050403 “Інженерне матеріалознавство ” спеціальності 8.05040304 - “Металознавство

12. Схема розробки

# Text boxes

Установка ХТО для дифузійної металізації

1 - система охолодження та система відкачування повітря;

2 - герметична камера (реторта);

3 -  шахтна лабораторна електропіч опору;

4 -  корпус установки;

5 - запірний вентиль;

6 - термопара;

7 - вікно для контролю рівня масла в форвакуумному насосі;

8 - електропідіймач;

9 - охолоджувальний стакан;

10 - вакуумметр;

11 - елементи керування;

12 - сигнальні лампи;

13 - вмикач;

14 - запобіжники.