«Теплові процеси при вирощуванні неактивованих сцинтиляційних кристалів»

«Тепловые процессы при выращивании неактивированных сцинтилляционных кристаллов»

«Thermal processes at growh of non-activated scintillational materials»

- Номер державної реєстрації 0110U000257, номер реєстрації в університеті 2313-ф.

- Науковий керівник д.т.н., проф. Дешко В.І., д.т.н., проф. Дешко В. И., Doc of Sc, prof. Deshko V. I.

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Об'єкт дослідження - направлена кристалізація з розплаву частково прозорих матеріалів. Предмет дослідження - математичні моделі радіаційно-кондуктивного та радіаційно-конвективного теплообміну. Розроблені математичні моделі та методики чисельного розв'язку задач радіаційно-конвективного теплообміну з урахуванням впливу домішок у розплаві на коефіцієнт поглинання та селективності оптичних властивостей напівпрозорих кристалу та розплаву. Дослідженнями з використанням обчислювального експерименту температурних полів, градієнтів температури, конвективних та радіаційних потоків при зміні конфігурації системи кристал-розплав показано домінуючий вплив радіаційного теплопереносу. Проведено ряд числових експериментів за умов, характерних для вирощування лужно-галоїдних кристалів (зокрема, йодиду цезію) методом Кіропулоса, з метою оптимізації умов вирощування кристалів за цим методом та їх співставлення з експериментальними даними ІСМ НАНУ. Результати дослідження факторів впливу на управління тепловими процесами росту дозволяють аналізувати технологічні процеси та надавати рекомендації з конфігурацій нагрівальних потужностей у кристалізаційній установці при отриманні сцинтиляційних матеріалів. Модифіковано методики оптичних вимірювань для поглинального середовища та визначення переохолодження на фронті кристалізації. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, КРИСТАЛІЗАЦІЯ, ЧАСТКОВО ПРОЗОРИЙ МАТЕРІАЛ,  РАДІАЦІЙНО-КОНВЕКТИВНИЙ ТЕПЛООБМІН, МЕТОД СКІНЧЕНИХ ОБ'ЄМІВ, МЕТОД ДИСКРЕТНИХ ОРДИНАТ, КОЕФІЦІЄНТ ПОГЛИНАННЯ, ДОМІШКИ.

(рос.)

Объект исследования - направленная кристаллизация из расплава частично прозрачных материалов. Предмет исследования - математические модели радиационно-кондуктивного и радиационно-конвективного теплообмена. Разработаны математические модели и методики численного решения задач радиационно-конвективного теплообмена с учетом влияния примесей в расплаве на коэффициент поглощения и селективности оптических свойств полупрозрачных кристалла и расплава. Исследованиями с использованием вычислительного эксперимента температурных полей, градиентов температуры, конвективных и радиационных потоков при изменении конфигурации системы кристалл-расплав показано доминирующее влияние радиационного теплопереноса. Проведен ряд численных экспериментов при условиях, характерных для выращивания щелочно-галоидных кристаллов (в частности, йодида цезия) методом Киропулоса, с целью оптимизации условий выращивания кристаллов этим методом и их сопоставления с экспериментальными данными ИСМ НАНУ. Результаты исследования факторов влияния на управление тепловыми процессами роста позволяют анализировать технологические процессы и предоставлять рекомендации по конфигурации нагревательных мощностей в кристаллизационной установке при получении сцинтилляционных материалов. Модифицированы методики оптических измерений для поглощающей среды и определения переохлаждения на фронте кристаллизации. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ, ЧАСТИЧНО ПРОЗРАЧНЫЙ МАТЕРИАЛ,  РАДИАЦИОННО-КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН, МЕТОД КОНЕЧНЫХ ОБЪЕМОВ, МЕТОД ДИСКРЕТНЫХ ОРДИНАТ, КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ, ПРИМЕСИ.

(англ.)

The object of research is the directed crystallization partly of semitransparent materials from melt. The subject of research is mathematical models of radiation-conductive and radiation-convective heat exchange. Mathematical models and techniques of numeral solution of tasks of radiation-convective heat exchange are worked out taking into account influence of impurities in melt on an asorptance and selectivity of optical properties of semitransparent crystal and melt. Dominant influence of radiation heat transfer was shown by researches with the use of simulation of the temperature fields, gradients of temperature, convection and radiation fluxes at the change of crystal-melt system configuration. The row of numeral experiments is conducted at Kiropulos method conditions for growing of alkaline-haloid crystals (in particular, cesium iodide), with the purpose of optimization of this crystal growth method conditions and their comparison with ISM NAS experimental data. The research results of factors influence on the growth thermal processes control allow analysing technological processes and giving recommendation on configuration of heater powers in the crystallizational setting at the scintillation materials production. Methodologies of the optical measuring are modified for an absorptive environment and determination of supercooling at the front of crystallization. MATHEMATICAL MODELING, CRYSTALLIZATION, SEMITRANSPARENT MATERIAL, RADIATION-CONDUCTIVE HEAT EXCHANGE, FINITE VOLUMES METHOD, METHOD OF DISCRETE ORDINATES, ASORPTANCE, IMPURITY.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності: Патент на корисну модель 59794 Україна, кл. МПК (2011.01), C30B 15/00. Кристалізатор / Заявник і патентовласник автори: В. И. Дешко, О. В. Ленькин, Ю. В. Лохманець, А. Я. Карвацький, М. В. Коржик;  Св. № u 2010 15217 ; заявл. 17.12.2010 ; опубл. 25.05.2011, Бюл. № 10.- 2 с.

- Порівняння зі світовими аналогами. Рівень роботи – світовий і є розвитком співпраці авторів проекту з вченими України, Росії, Ізраїлю та США.

- Економічна привабливість для просування на ринок: –

- Потенційні користувачі: Результати проекту можуть бути використані як науковцями-фахівцями з росту кристалів, так і з моделювання процесів тепло масообміну. Розроблені моделі дозволяють удосконалити систему управління та моніторингу кристалізаційних установок та підвищити якість вирощуваних монокристалів.

- Стан готовності розробки: Розробки з моделювання процесів теплообміну використано в задачах комп’ютерного практикуму навчальних курсів «Тепломасообмін» та «Математичне моделювання систем і процесів» для студентів спеціальності «Енергетичний менеджмент».

- Існуючі результати впровадження: передача розробки в Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ.

- Назва підрозділу, телефон, e-mail. Кафедра теплотехніки та енергозбереження Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, тел.: 406-82-50/406-86-43, e-mail: te@kpi.ua, http://te.kpi.ua

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання: (монографії, підручники, посібники, наукові статті, дисертації, інші публікації).

- В.І. Дешко, П.В. Яновський, Ю.В. Лохманець. Чисельне моделювання теплових режимів будівль. Наукові праці студентів і аспірантів. – К.: НТУУ «КПІ», 2010.

- П.В. Яновський, В.І. Дешко, Ю.В. Лохманець. Дослідження вентильованих фасадів за допомогою моделювання. Матеріали VIII Міждународної  науково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів. – К.: НТУУ «КПІ», 2010.

- В.І. Дешко, І.О. Суходуб, С.О. Нагорна. Ефективність утилізації теплоти у рекуперативних теплообмінниках систем вентиляції. Науковий журнал «Енергетика та електофікація» - К.: № 12 (328) - 2010. – с. 37-43.

- A.V. Kolesnikov, V. I. Deshko, A. Ya. Karvatskii, Yu.V. Lokhmanets. The complex heat exchange model at growing of large alkali halide crystals. Functional Materials. №.4. – 2010.

- Дешко В.І., Суходуб І.О., Нагорна С.О. Condensation and frost formation simulation in cross-flow plate heat exchanger for ventilation systems. Матеріали науково-технічної конференції ІЕЕ НТУУ КПІ «Енергетика. екологія. Людина». 2011. – с.95-99.

- В.І. Дешко, І.А. Кріпак. Моделювання теплового стану приміщення під впливом добової зміни зовнішніх умов. Матеріали науково-технічної конференції ІЕЕ НТУУ КПІ «Енергетика. екологія. Людина». 2011. – с. 370-373.

- Дешко В.І., Шовкалюк М.М., Шовкалюк Ю.В. Ефективність роботи теплопостачальних підприємств. Журнал «Новини енергетики», 2011, №2, с.26-29.

- В.І. Дешко, І.А. Кріпак. Моделювання теплового стану приміщення під впливом добової зміни зовнішніх умов. Матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції молодих вчених «Сучасні екологічно безпечні та енергозберегаючі технології в природокористуванні» ч.1 - К.: КНУБА – 2011, с. 141-143.

- В.І. Дешко, І.О. Суходуб, С.О. Нагорна. Моделювання процесів утилізації повної теплоти в теплообмінниках систем вентиляції з перехресним впливом теплоносіїв. Матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції молодих вчених «Сучасні екологічно безпечні та енергозберегаючі технології в природокористуванні» ч.1 - К.: КНУБА – 2011, с. 202-204.

- В.І. Дешко, А.Я. Карвацкий, Ю.В. Лохманець. Моделирование радиационно-конвективного теплообмена при выращивании полупрозрачных кристаллов. Материалы XXIV межд. науч. конференции «Математические методі в технике и технологіях», 20-22.09.11, Пенза (ПГТА), с. 38-39, 2011.

- Дешко В.И., Карвацкий А.Я., Лохманец Ю.В. Теплообмен при выращивании селективно поглощающих кристаллов из расплава. VII международной конференции «Проблемы промышленной теплотехники». Институт технической теплофизики, Киев, 2011. с. 45.

- В.І. Дешко, А.Я. Карвацкий, Ю.В. Лохманець та ін. Моделювання нестаціонарного процесу витягування напівпрозорого кристалу з розплаву Материалы меж. науково-метод. конференции «Проблеми математичного моделювання». Дніпродзержинськ (ДДТУ), 2011. с. 38-39.

- Дешко В.І., Шовкалюк М.М. Температурно-погодні фактори теплопостачання. Науково-технічний збірник «Енергозбереження в будівництві та архітектурі» с. 79-87.

- Дешко В.І., Лохманець Ю.В., Шевченко О.М. Моделювання втрат теплоти через нетипові огороджувальні конструкції будівлі при їх термомодернизації. Журнал Будівництво України. – 2011. – № 5. – с. 10-16.

- Дешко В.І., Кордюков М.И., Суходуб І.О. Моделювание процессов тепло- и массообмена в перекрестноточных теплообменниках систем вентиляции. Науково-техн. журнал «Холодильна техніка і технології», 2011.- № 4. – с.4-8.

- Дешко В.И., Каравацкий А.Я., Лохманец А.В., Гуленко А.О. Моделирование нестационарного процесса вытягивания кристаллов из расплава. Журнал «Математическое моделирование», 2011. -  № 2(25). - с.75-79.

- В. І. Дешко, М.М. Шовкалюк, О. М. Шевченко, І.А. Кріпак. Діагностика температурно-теплових режимів будівель. Науковий журнал «Енергетика, економіка, технології, екологія», 2011.- № 2. – с.17-24.

- В. І. Дешко, М.М. Шовкалюк, О. М. Шевченко, І.А. Кріпак. Використання методів моделювання теплового стану приміщень при проведенні енергоаудиту будівель. Науково-тех. збірник. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання.  Випуск 15. КНУБіА. Київ: 2011. с. 59-65.

- Дешко В.І., Шкляр В.І., Задвернюк В.В. Дослідження гідродинаміки та теплообміну контактного тепломасообміного апарата з каналом прямокутного профілю, що екранований сіткою. Збірник тез Х міжнарод. науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики». – Київ. НТУУ «КПІ» ТЕФ, 2012. – с.212

- Iurii Lokhmanets, Valeriy Deshko, Anton Karvatskii Complex heat transfer `at directed crystallization of semitransparent materials. International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, 2012, Bath, UK. Begell House, Inc. Redding, CT, USA. P. 43-44.

- Дешко В.І., Суходуб І.О. Особливості процесів тепломасообміну рекуператора «повітря- повітря» з паропроникною стінкою в опалювальний період. Журнал «Наукові вісті». 2012. - №1. – с.19-26.

- Дешко В.И, Дубровская В.В., Шкляр В.И., Ленькин А.В., Студенец В.П. Навчальних посібників з грифом університету; Теоретические основы теплотехники. Учебное пособие для студентов-иностранцев. К.: НТУУ «КПИ», 2011. – 118 с.: ил.

- В.И. Дешко, А.В.Праховник, А.Н. Закладной, М.М. Шовкалюк, Н.А. Буяк та др. Практическое пособие “Энергосбережение на предприятиях промышленности и житлово-кому-нального хозяйства”. - Луганск: изд-во «Лунный свет», 2011. – 680 с., рус.

- Картацький А. Я. Тема дисертації: Теплоелектричний та механічний стан високотемпературних енергоємних промислових агрегатів. / Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук по спеціальності 05.05.13 – Машини та апарати хімічних виробництв. К. – 2010.

- Лохманець Ю.В. Тема дисертації: Моделювання ы управління глобальним теплообміном в установках для вирощування частково прозорих матеріалів. / Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. К. – 2010.