Розроблення технології отримання та вивчення особливостей застосування пористого і нанопористого кремнію для створення високоефективних наноструктурних фотоелектричних перетворювачів

Разработка технологии получения и исследование особенностей применения пористого и нанопористого кремния для создания высокоэффективных наноструктурных фотоэлектрических преобразователей.

Design of processing technique reception and research of features application porous and nanoporous silicon for creation highly effective nanostructural photo-electric converters.

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті.

№ державної реєстрації:	0111U003244, № реєстрації в університеті:  2427-п

2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання):

академік  НАН України,  д.т.н., професор, Якименко Юрій Іванович, Якименко Юрий Иванович, Yakimenko I. Yuri

3. Суть розробки, основні результати

(укр.)

Розроблено і реалізовано технологію формування нанопористого кремнія. Розроблено базові принципи і критерії конструктивно-технологічних параметрів фотоелектричних перетворювачів комбінованого типу з інверсійним каналом (величина вбудованого позитивного заряду в діелектрику, щільності поверхневих станів на кордоні діелектрик–напівпровідник, глибини електронно-діркового переходу, рівня легування областей бази і еміттера). Досягнуто високих значень коефіцієнту корисної дії (22-24,5%) при величині вбудованого позитивного заряду більш 2,5·10-2 Кл/м2 , щільності поверхневих станів на кордоні діелектрик – напівпровідник менше 1015 еВ-1м-2  та глибині n+ - області 3 мкм. Встановлені залежності електрофізичних, оптичних, фотоелектричних, люмінесцентних, термоелектричних властивостей пористого, нанопористого кремнію і гетероструктур  на їхній основі від розмірів нанокристалів і пористості матеріалу. При розмірах нанокристалів 15–18 нм досягнута максимальна інтенсивність фотолюмінесценції і фоточутливості гетеропереходів. Встановлено основні закономірності формування шарів пористого і нанопористого кремнія. Визначено, що стабільний вміст водню в приповерхневій області до 3 мкм забезпечує пасивацію і зниження швидкості поверхневої рекомбінації. Встановлено, що шар пористого кремнію на текстурованій поверхні починає формуватися тільки між пірамідами уздовж основи. При збільшенні часу формування площа покриття пористого кремнію збільшується. Розроблено способи керування антивідбиваючими і фотолюмінесцентними властивостями фотоелектричних перетворювачів.

(рос.)

Разработан и реализован технологию формирования нанопористого кремния. Разработаны базовые принципы и критерии конструктивно-технологических параметров фотоэлектрических преобразователей комбинированного типа с инверсионным каналом (величина встроенного положительного заряда в диэлектрике, плотности поверхностных состояний на границе диэлектрик-полупроводник, глубины электронно-дырочного перехода, уровня легирования областей базы и емиттера). Достигнуто высоких значений коэффициента полезного действия (22-24,5%) при величине встроенного положительного заряда более 2,5·10-2 Кл/м2, плотности поверхностных состояний на границе диэлектрик - полупроводник менее 1015 еВ-1м-2  и глубине n + - области 3 мкм. Установлены зависимости электрофизических, оптических, фотоэлектрических, люминесцентных, термоэлектрических свойств пористого, нанопористого кремния и гетероструктур на их основе от размеров нанокристаллов и пористости материала. При размерах нанокристаллов 15-18 нм достигнута максимальная интенсивность фотолюминесценции и фоточувствительности гетеропереходов. Установлены основные закономерности формирования слоев пористого и нанопористого кремния. Определено, что стабильный содержание водорода в приповерхностной области до 3 мкм обеспечивает пассивацию и снижение скорости поверхностной рекомбинации. Установлено, что слой пористого кремния на текстурированной поверхности начинает формироваться только между пирамидами вдоль основания. При увеличении времени формирования площадь покрытия пористого кремния увеличивается. Разработаны способы управления антивидбиваючимы и фотолюминесцентные свойства фотоэлектрических преобразователей.

(англ.)

Designed and implemented technology of nanoporous silicon. A basic principles and criteria of structural and technological parameters of photovoltaic cells combined type of inversion channel (value embedded positive charge in the dielectric, the density of surface states at the insulator-semiconductor boundary, the depth of electron-hole transition doping level domains base and emittera). Reached high values of the coefficient of performance (22-24,5%) at a value of embedded positive charge over 2,5·10-2 Кл/м2, the density of surface states on the border insulator - semiconductor least 1015 еВ-1м-2  and depth n+ - region 3 microns. Dependence electrical, optical, photovoltaic, luminescent, porous thermoelectric properties, nanoporous silicon heterostructures based on them the size of the nanocrystals, and porosity of the material. With dimensions of nanocrystals 15-18 nm reached a maximum intensity of photoluminescence and photoresponse heterojunctions. The basic laws of formation of porous layers and nanoporous silicon. Determined that stable hydrogen content in the surface region to 3 microns provides passivation and lower surface recombination velocity. Found that a layer of porous silicon textured surface begins to form only between the pyramids along the base. By increasing the time of forming the coverage area of porous silicon increases. Control Techniques antyvidbyvayuchymy and photoluminescence properties of photovoltaic cells.

4. Наявність охоронного документу на об’єкти права інтелектуальної власності (заявка на патент, патент, свідоцтво на авторське право)

Патент України на винахід. Заявка  № u 2011 05710. Нанокристалічний тонкоплівковий фоточутливий кремнієвий сплав / Богдан О.В, Коваль В.М. - Заявл. 05.05.2011;

Патент України на винахід. Заявка  № u 2011 05709. Тонкоплівковий кремнієвий фотодіод видимого діапазону / Богдан О.В, Коваль В.М. - Заявл. 05.05.2011;

Патент України на винахід. Заявка  № u 2011 05711. Тонкоплівковий кремнієвий фоторезистор видимого діапазону / Богдан О.В, Коваль В.М. - Заявл. 05.05.2011.

5. Порівняння зі світовими аналогами

Розроблені нові напівпровідникові матеріали на основі пористого і нанопористого кремнію відповідають кращим світовим зразкам за рахунок високої ефективності перетворення сонячної енергії в електричну (до 24%), підвищених значень струму короткого замикання (більше 50%) і напруги холостого ходу (10%).

6. Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації проекту, терміни впровадження та окупності, показники)

Вартість реалізації проекту				5750000 грн.

Вартість завершення проекту (ДКР)		850000 грн.

Інвестиції – потрібні.

Термін впровадження проекту			2 роки

Терміни окупності проекту				3 роки

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації)

Мінпромполітики України – на підпорядкованих підприємствах (ДП “НДІ Мікроприладів“, НПО “Сатурн”, АТ “Квазар“, ВО “Радіовимірювач”);

8. Стан готовності розробки (лабораторний або промисловий зразок, технічна документація, бізнес-план, готова до впровадження)

Розроблена технологія створення пористого і нанопористого кремнію. Розроблені нові напівпровідникові матеріали на основі пористого і нанопористого кремні.

9. Існуючі результати впровадження

Технологічні методи впроваджено в навчальний процес НТУУ „КПІ”: Розроблено нову лабораторну роботу “Технологія пористого і нанопористого кремнію ” в курсі дисципліни “Технологічні основи мікроелектроніки”; Технологія створення пористого і нанопористого кремнію викладається в новому навчальному курсі для магістрів “Наноелектроніка”.

Технологічні прийоми та схема синтезу пористого і нанопористого кремнію були апробовані при створенні дослідних зразків паливних комірок спільно з Інститутом матеріалознавства НАНУ, що дозволило покращити в 2-3 рази якісні показники отриманих плівок, знизити в 2 рази використання технологічних матеріалів та енергозатрати за рахунок мінімізації температури процесу та підвищення його швидкості

10. Назва підрозділу, телефон, e-mail

Науково-дослідний інститут прикладної електроніки НТУУ „КПІ”

Тел/факс: +380 (44) 236-9676, E-mail: bogdan@ee.ntu-kpi.kiev.ua

11. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання : (монографії, підручники, посібники, наукові статті, дисертації, інші публікації):

- Наноэлектроника: монография в двух книгах. Кн. 2. Наноструктурированные материалы и функциональные устройства / А.Н. Шмырева, Г.М. Младенов, В.М. Спивак, Е. Г. Колева,  А. В. Богдан; под общей редакцией действительного члена НАН Украины Ю.И. Якименко.– Киев-София: Аверс, 2011. –  388 с.

- Фізичне матеріалознавство. Частина 1. Перспективні напрямки матеріалознавства / Ю.І. Якименко, С.А. Воронов, Ю.М. Поплавко.- Київ: НТУУ «КПІ», 2011. –  302 с. (Навчальний посібник з грифом МОНМС України).

- Фізичне матеріалознавство. Частина 4. Напівпровідники / Ю.М. Поплавко, С.А. Воронов, В.І. Ільченко, Ю.І. Якименко.- Київ: НТУУ «КПІ», 2011. –  333 с. (Навчальний посібник з грифом МОНМС України).

- V.M.Koval, O.V.Bogdan, M.G.Dusheiko, Y.V.Yasiievych, A.V.Ivashchuk, Y.I.Yakymenko, P.O.Teselko. Nanocrystalline Silicon Photoconverters of High Sensitivity and Stability // Book of Abstracts. 35th  International Spring Seminar on Electronics Technology „Power Electronics“ ISSE 2012, May 09–13, 2012. – Bad Aussee, Austria. – Bad Aussee, 2012. – P.202-203.

- Study of nanocrystalline silicon thin films for application in solar cells / V.Koval, O.Bogdan, Y.Yakymenko // 4th International Conference NANOCON 2012, October 23rd -25th 2012. – Brno, Czech Republic, EU. – Ostrava: TANGER Ltd., 2012. – Р. 138

- V. Koval,  Y. Yasievich, M. Dusheyko,  A. Ivashchuk, O. Bogdan, Y. Yakymenko Synthesis, investigation and fields of application of silicon nanocomposites containing rare earth metals // 5th Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience.  Proceedings of the SIWAN5, 24–27th October, 2012. –  Szeged, Hungary. – р.188.

- M. Tirshu,V. Berzan, O. Bogdan, A. Orlov Energy-effective electrical converters of solar energy based on semiconductor nanomaterials and their use in lighting systems of premises. Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science. Proceedings of the XIth International Conference TCSET’2012, February 21-24, 2012. – Lviv-Slavske, Ukraine. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2012. – P. 120. (IEEE Catalog Number: CFP 1238R-PRT, ISBN 978-617-607-208-9)

- Spivak V., Koval V., Bogdan A., Yakymenko Yu., Tirsu M.,Berzan V. Celule fotovoltaice cu pelicula subtire de siliciu: tehnologie de ultima ora si potential in viitor // Tehnologiile energiei:producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice. – 2011. – №10 (45). – C. 2 – 10.

- W.Butko, O.Bogdan, Y.Poplavko. The Nature of Dielectric Thermostability of Barium Lanthanoid Tetratitanates // Book of Abstracts. 35th  International Spring Seminar on Electronics Technology „Power Electronics“ ISSE 2012, May 09–13, 2012. – Bad Aussee, Austria. – Bad Aussee, 2012. – P.220-221.

- TÎRŞU, M.; UZUN, M. SPEIAN, A.; SPIVAC, V. Sistem de iluminare pe LED-uri alimentat de la celule fotovoltaice. Problemele Energeticii Regionale. 2011, 3(17), 00-00. ISSN 1857-0070.

- Коваль В. М., Богдан А. В., Иващук А. В., Якименко Ю. И., Душейко М. Г., Ясиевич Ю.В. Использование нанотехнологического подхода для получения тонкопленочных солнечных элементов // ІV-я Международная  научная конференция “Функциональная база наноэлектроники”, Харьков-Кацивели , 30 сентября-3 октября 2011 р.: Сборник научных трудов. – Харьков: ХНУРЭ, 2011.– C. 40–43.

- Коваль В.М., Богдан О.В., Іващук А.В., Якименко Ю.І.  Кремнієва сонячна енергетика на шляху до третього покоління фотоелектричних перетворювачів // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України: Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. Частина 1.– К.: Інститут електродинаміки НАН України, 2011.– С.171-181.

- Machulyansky Alexandr, Tatarchuk Dmitry, YakimenkoYury. The layered nanocomposite coatings for protecting electronic devices from electromagnetic radiation. //35-th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2012), Bad Aussee, Austria, May 9th - 13th, 2012, pp.198-199.

- Y.I. Yakimenko, G.M. Mladenov, V.M. Spivak, A.V. Bogdan, V.M.Koval , Photoelectric converters: current state analysis and prospects of evolution, Proc. International Conference on Nanotechnologies  and Biomedical Engineering, Moldova, Chisinau, 07.07.2011.

- Борисов А.В., Бондарь Б.М.,  Мачулянский А.В., Якименко Ю.И.Характеристики радиопоглощающих композитних покритий на основе нанодисперсных частиц // 22-я Международная Крымская конференция “СВЧ- техника и телекоммуникационные технологии” (12-14 сентября 2012 г.) – тематический выпуск  – Севастополь, 2012. – С.683-684.  (наукометричні бази даних SCOPUS, INSPEC, ін.).

- А.В. Борисов, А.В. Мачулянский, Д.Д. Татарчук, Ю.И. Якименко Нанокомпозитные материалы полимер-углерод // 21-я Международная Крымская конференция “СВЧ- техника и телекоммуникационные технологии” (12-16 сентября 2011 г.) – тематический выпуск  – Севастополь, 2011. – С.751-752.  (наукометричні бази даних SCOPUS, INSPEC, ін.).

12. Фото / схема, слайди презентації розробки в електронному вигляді (рекламного характеру) - На фото представлено дослідний зразок фотоприймального елемента та технологічне обладнання для реалізації розробленої технології: