Розробка та дослідження газорозрядного обладнання для імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів

Разработка и исследование газоразрядного оборудования для импульсного электронно-лучевого испарения и ионно-плазменного осаждения наноструктурированных покрытий

Elaboration and investigation of gas discharge equipment for electron impulse beam evaporation and ion-plasma deposition of nanostructurized coatings

1. Номер державної реєстрації теми: 0112U000894, НТУУ «КПІ», № 2529-п

2. Науковий керівник: д.т.н., проф. Денбновецький С.В., Денбновецкий С.В., Denbnovetskiy S.V.

3. Суть розробки, основні результати

(укр.)

Проведений аналіз властивостей високовольтного тліючого розряду з холодним катодом та анодною плазмою, направлений на визначення можливостей використання газорозрядних джерел електронів в розробці технологічного обладнання для імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження покриттів. Показано, що при використанні газорозрядних джерел електронів тріодного типу з електричним керуванням струмом пучка за допомогою допоміжних розрядів забезпечується отримання імпульсних електронних пучків з питомою потужністю до 105 – 106 Вт/см2 при загальній потужності десятки кВт. При цьому частота модуляції потужності електронного пучка становить 10 – 500 Гц, а тривалість імпульсів – 1 – 50 мс.

Обґрунтовано вибір для застосування при імпульсному іонно-плазмовому осадженні покриттів вакуумно-дугового розряду, як технічно простого і достатньо ефективного для іонізації парового потоку та робочих газів, що вводяться в технологічний об’єм при електронно-променевому випаровуванні.

Розроблена математична модель та проведено комплексне моделювання енергетичних та часових характеристик тріодних гармат високовольтного тліючого розряду, а також самоузгодженої електронно-іонної оптики тріодних газорозрядних електронних гармат. Запропонована модель основана на аналізі взаємодії потоків заряджених часток у розрядному проміжку з урахуванням умови самостійності горіння високовольтного тліючого розряду. Отримані в результаті моделювання теоретичні результати підтверджують ефективність використання імпульсних газорозрядних електронних гармат у сучасних електронно-променевих технологіях нанесення покриттів.

Розглянуті особливості розробки технологічного обладнання на основі газових розрядів низького тиску для імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження покриттів.

В результаті виконання роботи створений газорозрядний електронно-променевий комплекс, до складу якого входить газорозрядна електронна гармата тріодного типу, дуговий іонізатор пари та система автоматичного керування енергетичними та часовими параметрами імпульсного електронного пучка. Застосування створеного комплексу відкриває нові можливості для отримання якісних наноструктурованих покриттів.

(рос.)

Проведен анализ свойств высоковольтного тлеющего разряда с холодным катодом и анодной плазмой, направленный на изучение возможностей использования газоразрядных источников электронов при разработке технологического оборудования для импульсного электронно-лучевого испарения и ионно-плазменного осаждения покрытий. Показано, что при использовании газоразрядных источников электронов триодного типа с электрическим управлением током пучка с помощью вспомогательных разрядов обеспечивается получение импульсных электронных пучков с удельной мощностью до 105 – 106 Вт/см2 при общей мощности пучка десятки кВт. При этом частота модуляции мощности электронного пучка составляет 10 – 500 Гц при длительности импульсов 1 – 50 мс.

Обоснован выбор для использования при импульсном ионно-плазменном осаждении покрытий вакуумно-дугового разряда, как технически простого и достаточно эффективного для ионизации парового потока и рабочих газов, которые вводятся в технологический объём при электронно-лучевом испарении.

Разработана математическая модель и проведено комплексное моделирование энергетических и временных характеристик триодных пушек высоковольтного тлеющего разряда, а также самосогласованной электронно-ионной оптики триодных газоразрядных электронных пушек. Предлагаемая модель основана на анализе взаимодействия потоков заряженных частиц в разрядном промежутке с учетом условия самостоятельности горения высоковольтного тлеющего разряда. Полученные в результате моделирования теоретические результаты подтверждают эффективность использования импульсных триодных газоразрядных электронных пушек в современных электронно-лучевых технологиях нанесения покрытий.

Рассмотрены особенности разработки технологического оборудования на основе газовых разрядов низкого давления для импульсного электронно-лучевого испарения и ионно-плазменного осаждения покрытий.

В результате выполнения работы создан газоразрядный электронно-лучевой комплекс, в состав которого входят триодная газоразрядная электронная пушка, дуговой ионизатор пара и система автоматического управления энергетическими и временными параметрами импульсного электронного пучка. Использование созданного комплекса открывает новые возможности для получение качественных наноструктурированных покрытий.

(англ.)

Analyze of high voltage glow discharge with cold cathode and anode plasma, oriented to investigation the possibilities of using the high voltage glow discharge electron sources for elaboration the technological equipment for impulse electron beam evaporation and ion-plasma deposition of coatings have been provided. It is shown, that with using of triode type gas discharge electron sources with electric control of beam current by applying the additional discharges, obtaining of impulse electron beams with power density till 105 – 106 W/cm2 and full beam power range of tens kW is possible. In such conditions the frequency of beam modulation is in range 10 – 500 Hz and pulse duration is 1 – 50 ms.

Choosing of vacuum arc discharge for using in impulse ion-plasma coatings deposition, as technical simple and high effective to ionization of steam flow and operation gases, which are input in the volume of technological camera during electron beam evaporation is grounded.

Complex simulation of current-voltage and energetic characteristics of high voltage glow discharge electron gun, as well as self-maintained electron-ion optic of triode glow discharge electron guns, have been provided. Proposed model is based on analyze of interaction the fluids of charged particles in the discharge gap with taking into account the condition of discharge self-maintained. Theoretical results, have been obtained from proposed model, are confirmed the efficiency of using impulse triode high voltage glow discharge electron guns for deposition of coatings.

Particularities of elaboration of technological equipment, based on low pressure gas discharges, for impulse electron beam evaporation and ion-plasma deposition of coatings is analyzed.

As a result of fulfillment of this work gas discharge electron beam complex, included triode high voltage glow discharge electron gun, arc steam ionizer, system for control the pressure of operation gases, as well the system for control of energetic and time characteristic of electron beam, is elaborated. Using of this complex open the new possibilities for obtaining of high quality nanostructurized coatings.

4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності

- Мельник В.Г., Мельник І.В., Тугай Б.А., Тугай С.Б. Газорозрядна електронна гармата. Патент України на корисну модель № 69721 від 25.04. 2012. Клас H01J 37/06 (2006.01).

- Мельник В.Г., Мельник І.В., Тугай Б.А., Тугай С.Б. Газорозрядна електронна гармата. Патент України на винахід № 102011 від 27.05. 2013. Клас H01J 37/06 (2006.01).

- Ліцензійний договір № А/13-2 від 11.12.2013 р. про надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

5. Порівняння зі світовими аналогами

Результати відповідають світовому рівню, а використання імпульсних електронних гармат високовольтного тліючого розряду для нанесення покриттів у низькому вакуумі не має аналогів у світовій практиці.

6. Економічна привабливість результатів для просування на ринок

Застосування розробленого обладнання дозволяє значно знизити собівартість та підвищити якість виробів за рахунок:

- підвищення стехіометрії композитних покриттів на 30-40%, та, відповідно, їх якості;

- зменшення вартості імпульсного електронно-променевого обладнання на 15 – 20%.

7. Потенціальні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації)

Технології імпульсного нанесення покриттів з використанням електронних гармат високовольтного тліючого розряду та дугової іонізації пари можуть застосовуватися на підприємствах та в організаціях різних галузях промисловості, де є необхідним нанесення високоякісних складних композитних покриттів, зокрема: в електроніці, у машинобудуванні, у точному приладобудуванні.

8. Стан готовності розробки

Розроблені макети гармати тріодного типу та дугового іонізатора пари. Можлива розробка дослідно-промислових зразків нового устаткування, які можуть бути адаптованими під відповідний технологічний процес нанесення покриттів.

9. Існуючи результати впровадження

Основні результати роботи впроваджені у лекціях та лабораторних роботах з курсів «Технологія виробництва електронної техніки» та «Електронні системи». За матеріалами роботи захищена кандидатська дисертація за темою: «Імпульсні режими роботи технологічних електронно-променевих гармат високовольтного тліючого розряду».

10. Назва організації, телефон, e-mail

Кафедра електронних приладів та пристроїв факультету електроніки Національного технічного  університету України „КПІ”. Тел: 454-95-03. e-mail: imelnik@edd.ntu-kpi.kiev.ua

11. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання розробки

- Мельник И.В., Тугай С.Б. Моделирование геометрии границы анодной плазмы в триодных электродных системах высоковольтного тлеющего разряда. // Электронное моделирование. – Т. 34. – №1. – 2012. – С. 15-28.

- Тугай С.Б., Мельник И.В. Генерація електронних пучків у високовольтному тліючому розряді в імпульсному режимі. – VІ наукова-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки».  Матеріали конференції.  –  К.: НТУУ «КПІ». –  2012. –  С. 7 – 8.

- Мельник В.И., Мельник И.В., Тугай Б.А., Тугай С.Б. Анализ особенностей работы холодных катодов газоразрядных электронных пушек. – Труды XXII международной конференции «Радиационная физика твёрдого тела» (Севастополь, 9 – 14 июля 2012 г.) под редакцией Бондаренко Г.Г. М.: ФГБНУ «НИИ ПМТ», 2012. – С. 402 – 408.

- Мельник И.В., Тугай С.Б. Моделирование работы технологической установки с газоразрядной пушкой с использованием визуальных средств программного комплекса Simulink // Вестник Херсонского национального технического университета. Вып. 2 (45). – Херсон, 2012. – С. 222 – 226.

- Мельник И.В., Тугай С.Б. Моделирование вольт-амперных характеристик несамостоятельного вспомогательного разряда в триодных газоразрядных электронных пушках. // Электронное моделирование. – Т. 34. – №5. – 2012. – С. 103-114.

- Мельник И.В., Тугай С.Б. Математическое моделирование физических процессов, протекающих на поверхности охлаждаемых катодов в источниках электронов высоковольтного тлеющего разряда. // Электронное моделирование. – Т. 34. – №6. – 2012. – С. 83-97.

- Мельник И.В., Тугай С.Б. Аналитический расчет положения границы анодной плазмы в высоковольтном разрядном промежутке при зажигании вспомогательного разряда. // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – Т. 55. – № 11. – 2012. – С. 50-59.

- Денбновецький С.В., Мельник І.В., Мельник В.Г., Тугай С.Б. Моделювання вольт-амперних характеристик тріодних технологічних джерел електронів високовольтного тліючого розряду з урахуванням процесів взаємодії заряджених часток в анодній плазмі. // Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – №5(85) – 2012. – С. 12 – 18.

- Мельник И.В. Расчет вольт-амперных и энергетических характеристик триодных источников электронов высоковольтного тлеющего разряда с использованием средств программирования сиcтемы MATLAB. – Труды 11 Всероссийского семинара «Проблемы теоретической и прикладной электронной и ионной оптики». – Москва, 28-30 мая 2013 г. – С. 63 – 67.

- Тугай С.Б., Мельник І.В. Дослідження електронно-оптичних характеристик тріодної газорозрядної гармати з холодним катодом // VІI наукова-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки».  Матеріали конференції.  –  К.: НТУУ «КПІ». –  2012. –  С. 8 – 9.

- Макарчук М.Г., Мельник И.В. Моделирование энергетики триодных электродных систем высоковольтного тлеющего разряда // VІI научно-практическая конференция «Перспективные направления современной электроники».  Материалы конференции.  –  К.: НТУУ «КПИ». –  2012. –  С. 67 – 69.

- Мельник И.В. Расчет энергетических характеристик триодных источников электронов высоковольтного тлеющего разряда. – Труды XXIII международной конференции «Радиационная физика твёрдого тела» (Севастополь, 8 – 13 июля 2013 г.) под редакцией Бондаренко Г.Г. М.: ФГБНУ «НИИ ПМТ», 2012. – С. 351 – 358.

- Мельник И.В. Базовые принципы матричного программирования и их реализация в системе научно-технических расчетов MalLab // Вестник херсонского национального технического университета. – Вып. 2 (47). – Херсон, 2013. – С. 220 – 224.

- Мельник И.В. Обобщенная методика моделирования триодных источников электронов высоковольтного тлеющего разряда // Электронное моделирование. – Т. 35. – № 4. – 2013. – С. 93-107.

- Кузьмичєв А.І. Моделювання іонізаційних і емісійних процесів у високовольтній електронно-іонній системі з холодним катодом та імпульсним генератором іонів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. 2013, № 1, с. 7-12.

- Denbnovetskiy S.V., Melnyk V.G., Melnyk I.V., Tugay B.A., Tugay S.B. Generation of electron beams in high voltage glow discharge in pulse regime. // Electronics and nanotechnology. Proceedings of the XXXII International Scientific Conference ELNANO 2012. April, 10-12, 2012. Kiev. Ukraine. – P. 40-41.

- Kuzmichev A. Mathematical model of pulse gas-discharge seconddary-emission high-energy electron source with the anode plasma/ – In: Proc. XXXII Conf. ELNANO – Electronics and Nanotechnology, Kiev, 10-12, 2012. P. 42-43.

- Melnyk I.V., Tugay S.B. Simulation of anode plasma boundary form and position in pulse glow discharge electron guns with using image recognizing technique. // Electronics and nanotechnology. Proceedings of the XXXII International Scientific Conference ELNANO 2012. April, 10-12, 2012. Kiev. Ukraine. – P. 81.

- Melnyk V.G., Melnyk I.V., Tugay S.B. Electric control of triode glow discharge electron gun power. // Електротехника и електроника. – № 5-6. – 2012. – С. 48–52.

- Denbnovetskiy S.V., Melnyk V.G., Melnyk I.V., Tugay B.A., Tugay S.B. Investigation of Electron-Ion Optics of Pulse Technological Glow Dischrge Electron Guns. // 2013 IEEE International Scientific Conference Electronic And Nanotechnology (ELNANO). – Conference and Proceedings. – Kyiv, Ukraine, April 16-19, 2013. – P. 420 – 424.

12. Макет газорозрядної електронної гармати з блоком керування параметрами електронного пучка