Розроблення високоефективних енерго- і ресурсозберігаючих технологічних засад процесів виготовлення конструкційних полімерних композиційних матеріалів

Разработка высокоэффективных энерго- и ресурсосберегающих технологических основ процессов изготовления конструкционных полимерных композиционных материалов

Development of high-energy and resource-saving technological bases of the processes of manufacture of constructional polymer composites

- Номер державної реєстрації теми -  0112U000369

- Науковий керівник -   к.т.н., проф. Сівецький В.І., Сивецкий В.И., Sivetskiy Vladimir I.

- Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Розроблено нові  енерго-та ресурсоощадні процеси одержання реактопластичних композицій та конструкційних виробів спеціального призначення на їх основі за рахунок детермінованої ультразвукової дії,  а також  виготовлення спінених високопоризованих теплоізоляційних матеріалів безперервним екструзійним методом на основі термопластичних полімерів. Вирішена важлива народногосподарська задача, пов'язана з науковим обгрунтуванням  енергоощадних процесів та обладнання для одержання реактопластичних виробів покращеної якості на основі композицій епоксидних полімерів (ЕП), армованих волокнистими наповнювачами (ВН), в акустичному полі ультразвукової  частоти, а також з прогнозуванням фізико-механічних властивостей одержуваних виробів.

Розроблені технологічні засади просочування волокнистих наповнювачів епоксидними зв’язуючими забезпечують підвищення технологічних характеристик епоксидних зв’язуючих та експлуатаційних властивостей кінцевих  полімерних композиційних матеріалів при одночасному забезпеченні енергоощадності. Це зумовлено   підвищенням на (30 – 50)% змочувальної спроможності епоксидної матриці і покращенням її гомогенізації внаслідок застосування ефективних режимів УЗ-модифікації, а також збільшенням адгезії затверділих епоксидних полімерів до поверхні  конструкційних матеріалів  в середньому на (25 – 30)% при скороченні кумулятивного часу  виготовлення затверділих епоксидних полімерів у (2 – 2,5) рази.

Розроблені удосконалені методики  дослідження кінетичних параметрів  процесу просочування з використанням оптичного методу світлопропускання. Вперше створені адекватні статистичні моделі для визначення ефективного капілярного радіуса у залежності від зусилля натягнення ВН при просочуванні, які дозволяють оптимізувати  режими і конструктивні параметри реалізуючого їх технологічного обладнання, а також спрямовано регулювати склад і кінцеві властивості препрегів.

З’ясовано вплив параметрів процесу ультразвукової (УЗ) модифікації епоксидних композицій (ЕК) на експлуатаційні властивості епоксидних клейових композицій (ЕКК) на основі пластифікаторів у вигляді ДЕГ-1 та карбоксилвміщуючих каучуків. Знайдено ефективні параметри процесу УЗ-модифікації (частота, амплітуда, інтенсивність, температура, маса наважки), за яких досягається найбільше зміцнення затверділих ЕКК.

Вперше експериментально досліджено ефективність здійснення процесу УЗ-модифікації  за варіації частотних діапазонів озвучування і  тиску при виготовленні ЕКК на основі пластифікаторів і ЕК, що використовуються для виготовлення ЕП з ефектом пам'яті форми, та знайдено ефективні режимні параметри процесу УЗ-модифікації. Розглянуті фізичні моделі процесів низькочастотної і різночастотної ультразвукової дії

Експериментально підтверджено, що застосування  УЗ-дії приводить до покращення якості гомогенізації неоднорідних систем у складі ЕК і ВН, скорочення часу їх твердіння та підвищення фізико-механічних властивостей одержуваних затверділих ЕП. Знайдено параметри процесу УЗ-модифікації (частота, амплітуда, інтенсивність, температура, маса наважки), за яких досягається найбільше зміцнення затверділих ЕК.

Розроблені технологічні засади процесів змішування полімерів зі спінюючими агентами на екструзійному устаткуванні при виготовленні теплоізоляційних пористих конструкційних полімерних композиційних матеріалів дозволяють підвищити однорідність та отримувати безперервним екструзійним методом заданий рівень поризації, а також підвищені теплоізоляційні й інші експлуатаційні характеристики. Вперше запропоновано нові методики  розрахунку технологічних і конструктивних параметрів  при одержанні спінених виробів. Практичне використання розробки дозволить значно знизити собівартість проектно-конструкторських робіт за рахунок їх автоматизації – до 25%, енергоємність обладнання за рахунок більш досконалої методики визначення технологічних параметрів та геометричної форми робочих каналів змішувальних і формуючих пристроїв – до 20%, з одночасним підвищенням їх економічності, надійності, та сприятиме їх широкому використанню в полімерпереробній промисловості України.

(рос.)

Решена важная народнохозяйственная задача, связанная с научным обоснованием энергосберегающих процессов и оборудования для получения реактопластичных изделий улучшенного качества на основе композиций эпоксидных полимеров, армированных волокнистыми наполнителями, в акустическом поле ультразвуковой частоты, а также с прогнозированием физико-механических свойств получаемых изделий.

Экспериментально подтверждено, что применение эффективного ультразвукового воздействия приводит к улучшению качества гомогенизации неоднородных систем в составе эпоксидных композиций и волокнистых наполнителей, сокращению времени их твердения и повышению физико-механических свойств получаемых затвердевших эпоксидных полимеров. Найдены параметры процесса ультразвуковой модификации (частота, амплитуда, интенсивность, температура, масса навески), при которых достигается наибольшее упрочнение затвердевших эпоксидных композиций.

(англ.)

An important national economic problem related to the scientific substantiation of energy-efficient processes and equipment to produce plastic products reactors on the basis of improved formulations of epoxy resins reinforced with fibrous fillers, in the acoustic field of ultrasonic frequency, and the prediction of physical and mechanical properties of the resulting products is solved.

Experiments confirmed that ultrasonic efficiently using resulting in improved homogenization heterogeneous systems comprising epoxy compositions and fibrous fillers, reduce the time of curing and improving the physical and mechanical properties of the resulting solidified epoxy resins. The parameters of the ultrasonic modification (frequency, amplitude, intensity, temperature, sample weight), that achieves the greatest hardening of hardened epoxy composites.

- Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності

- Колосов О.Є. Спосіб комбінованого ультразвукового  просочування волокнистих армуючих матеріалів  реактопластичними зв'язуючими гарячого твердіння/Пат. України на кор. мод.  №75737, МПК (2009) В05С3/00, С08J5/00 по заявці u№201206876; заявл. 05.06.2012.Опубл. 10.12.2012, Бюл.№23.

- Колосов О.Є. Пристрій для комбінованого ультразвукового  просочування довгомірних волокнистих армуючих матеріалів реактопластичними зв'язуючими гарячого твердіння/Пат. України на кор. мод.  №75738, МПК (2009) В05С3/00, С08J5/00 по заявці u№2012006877; заявл. 05.06.2012.Опубл. 10.12.2012, Бюл.№23.

- Колосов О.Є., Сівецький В.І. та ін.Спосіб ультразвукового  просочування волокнистих армуючих матеріалів епоксидними зв'язуючими гарячого твердіння/	Пат. України на кор. мод.  №75741, МПК (2009) В05С3/00, С08J5/00 по заявці u№201206880; заявл. 05.06.2012.Опубл. 10.12.2012, Бюл.№23.

- Колосов О.Є., Сівецький В.І. та ін.Спосіб ультразвукового  просочування волокнистих армуючих наповнювачів епоксидними зв'язуючими гарячого твердіння/Пат. України на кор. мод.  №75742, МПК (2009) В05С3/00, С08J5/00 по заявці u№201206881; заявл. 05.06.2012.Опубл. 10.12.2012, Бюл.№23.

- Колосов О.Є., Сівецький В.І. та ін.Спосіб ультразвукового  просочування волокнистих армуючих матеріалів  реактопластичними зв'язуючими гарячого твердіння/Пат. України на кор. мод.  №75739, МПК (2009) В05С3/00, С08J5/00 по заявці u№201206878; заявл. 05.06.2012. Опубл. 10.12.2012, Бюл.№23.

- Колосов О.Є., Сівецький В.І. та ін. Пристрій для ультразвукового  просочування волокнистих армуючих матеріалів реактопластичними зв'язуючими гарячого твердіння/Пат. України на кор. мод.  №75740, МПК (2009) В05С3/00, С08J5/00 по заявці u№201206879; заявл. 05.06.2012. Опубл. 10.12.2012, Бюл.№23.

- Колосов О.Є., Ніколаєв В.Г.,Кудряченко В.В. Спосіб використання пов’язки вуглецевої сорбуючої медичного призначення / Пат. України на кор. мод.  №78585, МПК (2009) B01J20/20, C01B31/08, D01F9/16, D01F11/14 по заявці u№201210593; заявл. 10.09.2012. Опубл. 25.03.2013, Бюл. №6.

- Колосов О.Є.Спосіб визначення коефіцієнта динамічної в’язкості пристінного шару розплавів термопластичних полімерів з урахуванням коефіцієнта пристінного тертя/Пат. України на кор. мод.№81464, МПК (2009) G01N11/14   по заявці u№201302110; заявл. 20.02.2013. Опубл. 25.06.2013, Бюл. №11.

- Колосов О.Є., Сівецький В.І. та ін.Спосіб визначення коефіцієнта тертя ковзання для пари «термопластичний полімер – сталь» у залежності від температури/Пат. України на кор. мод.№ 81465, МПК (2009) G01N11/14   по заявці u№201302111; заявл. 20.02.2013. Опубл. 25.06.2013, Бюл. №11.

- Колосов О.Є., Сівецький В.І. та ін.Спосіб визначення ефективного гідравлічного радіусу  при течії розплавів полімерів у каналах довільного  перетину/Пат. України на кор. мод. № 81466, МПК (2009) G01N11/14   по заявці u№201302112; заявл. 20.02.2013. Опубл. 25.06.2013, Бюл. №11.

- Колосов О.Є., Сівецький В.І. та ін. Спосіб визначення реологічних параметрів течії розплавів термопластичних полімерів в каналах довільної геометрії /Пат. України на кор. мод. № 81467, МПК (2009) G01N11/14   по заявці u№201302113; заявл. 20.02.2013. 25.06.2013, Бюл. №11.

- Колосов О.Є., Сівецький В.І. та ін.Спосіб приведення кривих течії розплавів термопластичних полімерів, неінваріантних відносно гідравлічного радіусу каналу, до інваріантного виду/Пат. України на кор. мод. № 81468, МПК (2009) G01N11/14   по заявці u№201302114; заявл. 20.02.2013. Опубл. 25.06.2013, Бюл. №11.

## Колосов О.Є., Сівецький В.І. та ін. Спосіб формування полімерних виробів з листових полімерних заготовок/	Пат. України на кор. мод. № 82364, МПК (2009) B29C 51/26   по заявці u№201302776; заявл. 05.03.2013. Опубл.25.07.2013, Бюл. №14.

- Колосов О.Є., Сівецький В.І. та ін. Спосіб формування полімерних виробів з листових полімерних заготовок з використанням інфрачервоних нагрівачів /Пат. України на кор. мод. № 82364, МПК (2009) B29C 51/26   по заявці u№201302777; заявл. 05.03.2013. Опубл.25.07.2013, Бюл. №14.

- Колосов О.Є., Сівецький В.І. та ін. Технічний твір «Ефективні  патентнозахищені пристрої для просочення волокнистих напонювачів і дозованого нанесення на них полімерного зв”язуючого з використанням ультразвуку (з ілюстраціями)» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права  на твір №44568 від 07.07.2012 по заявці №44748 від  07.05.2012р.

- Мікульонок І.О., Швед Д.М., Швед М.П. Черв’ячний екструдер для перероблення термопластичних матеріалів/Пат. № 72031 U (UA). МПК (2006.01) B29C 47/38; u201113751, 22.11.2011. Бюл. № 15/2012, 10.08.2012.

- Мікульонок І.О., Сівецький В.І. та ін. Змішувальна секція черв’яка екструдера/Пат. № 73358 U (UA). МПК (2012.01) B29C 47/60; u201201739, 16.02.2012, НТУУ «КПІ», Бюл. № 18/2012, 25.09.2012.

- Мікульонок І.О. та ін. Одночерв’ячний екструдер/Пат. № 67468U (UA). МПК (2006.01) B29C 47/38; u201108447, 05.07.2011. Бюл. № 4/2012, 27.02.2012.

- Мікульонок І.О. та ін. Змішувально-диспергувальна секція черв’яка екструдера/Пат. № 74756 U (UA). МПК (2006.01) B29C 47/60; u201204891, 18.04.2012, НТУУ «КПІ». Бюл. № 21/2012, 12.11.2012.

- Сідоров Д.Е. та ін. Спосіб визначення коефіцієнта динамічної в’язкості пристінного шару розплавів термопластичних полімерів з урахуванням коефіцієнта пристінного тертя/Пат. України на кор. мод.№81464, МПК (2009) G01N11/14   по заявці u№201302110; заявл. 20.02.2013. Опубл. 25.06.2013, Бюл. №11.

- Сідоров Д.Е. Сокольський О.Л.  та ін. Спосіб визначення коефіцієнта тертя ковзання для пари «термопластичний полімер – сталь» у залежності від температури/Пат. України на кор. мод.№ 81465, МПК (2009) G01N11/14   по заявці u№201302111; заявл. 20.02.2013. Опубл. 25.06.2013, Бюл. №11.

- Сокольський О.Л. та ін. Головка екструзійна/Патент України на корисну модель № 82157. Бюл. №14, 25.07.2013. МПК В29C 47/14.

- Сокольський О.Л. та ін. Головка екструзійна/Патент України на корисну модель № 82205. Бюл. №14, 25.07.2013. МПК В29C 47/14.

- Порівняння зі світовими аналогами

Наукові, технічні і практичні результати, отримані в результаті реалізації роботи, перевищують кращі вітчизняні зразки та відповідають по основних показниках результатам світового рівня.

- Економічна привабливість для просування на ринок

Розроблені  технологічні засади та обладнання для одержання реактопластичних  композицій на основі ЕП із застосуванням кавітаційної модифікації дозволяють:

- суттєво (на 20-30%) підвищувати технологічні характеристики ЕЗ та (на 15-20%) експлуатаційні властивості затверділих виробів ЕП на їх основі при одночасному забезпеченні енергоощадності;

- практичне використання розробки дозволяє значно знизити собівартість проектно-конструкторських робіт за рахунок їх автоматизації – до 25%;

- енергоємність обладнання за рахунок більш досконалої методики визначення технологічних параметрів та геометричної форми робочих каналів змішувальних і формуючих пристроїв зменшується до 20%, з одночасним підвищенням їх економічності, надійності, та сприяє їх широкому використанню в полімерпереробній промисловості України.

- Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).

Подальше використання результатів роботи пропонується здійснити на вітчизняних підприємствах полімерного машинобудування та переробки полімерів, підприємствах будівельних матеріалів і конструкцій (ТОВ «Бровари-пластмас», «ПАТ НВП “Більшовик”», НВП «Пластотехніка», «Науковий центр Концерну «Техвоєнсервіс»).

- Стан готовності розробки.

Розроблена та відпрацьована дослідна технологія і технологічні рекомендації щодо реалізації базових процесів одержання високоміцних реактопластичних волокнистонаповнених полімерних композиційних матеріалів, а також виробництва теплоізоляційних спінених  полімерних виробів будівельного призначення на базі термопластів. Можлива розробка як кінцевого виробу, так і технології формування виробів за вимогами замовника, розробка дослідно-промислових зразків нового устаткування, які адаптовані до існуючого основного силового обладнання замовника і можуть бути впроваджені у промислове виробництво.

- Існуючі результати впровадження.

Розроблені методики та технічні рекомендації було впроваджено на лінії для виробництва полімерних виробів спеціального призначення ТОВ НВП «Пластотехніка» (Акт впровадження від 27.06.2013). Очікуваний економічний ефект за 6 місяців становив 525 тис.грн.

Розроблені технологічні засади виготовлення устаткування і конструктивних елементів з конструкційних композиційних матеріалів для каркасів тренажерних комплексів спеціального призначення  на виробничій лінії ТОВ НВП «Енергія-2000»  (Акт впровадження від 27.07.2013). Очікуваний економічний ефект за 6 місяців становив 315 тис.грн.

На ТОВ «ІНКОС» здійснено дослідно-промислове впровадження технічних рекомендацій по конструктивному оформленню та уточненому параметричному розрахунку екструзійного формуючого полімерного устаткування  (Акт впровадження від 31.05.2013). Очікуваний економічний ефект за 6 місяців становив 243 тис.грн.

Для ПАТ «НВП «Більшовик» (м.Київ)  було розроблено та передано до використання науково-технічний продукт у вигляді методики автоматизованого проектування та 3D-моделей обладнання для виготовлення полімерних та гумотехнічних виробів, в якому застосовано сучасний підхід до проектування та моделювання (акт впровадження від 11.11.2013). Очікуваний економічний ефект становить 362 тис.грн.

Результати досліджень також передані для подальшого впровадження на виробничій базі Українського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів і виробів  «НДІБМВ» (м.Київ) (лист про наміри від  17.04.2012).

В результатах роботи зацікавлені вітчизняні підприємства полімерного машинобудування та переробки полімерів (ТОВ «Бровари-пластмас», «ПАТ НВП “Більшовик”», НВП «Пластотехніка», «Науковий центр Концерну «Техвоєнсервіс», «Енергія-2000» та інші).

Отримані результати використовуються при підготовці нових розділів «Виготовлення спінених високопоризованих теплоізоляційних матеріалів екструзійним методом на основі термопластичних полімерів» і «Технологія   одержання реактопластичних композицій та конструкційних виробів спеціального призначення із застосуванням ультразвуку»  в спецкурсах „Полімерне обладнання” і «Технологія переробки полімерів» для студентів кафедри ХПСМ ІХФ; при виконанні лабораторних та науково-дослідних робіт студентами, аспірантами, а також науковцями та інженерно-технічними працівниками для створення сучасного переробного обладнання нового покоління для переробки полімерних і композиційних матеріалів у вироби.

- Назва організації, телефон, Е-mail

НТУУ”КПІ”, Інженерно-хімічний факультет, кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування, (044) 454-92-77, cpsm@bigmir.net

| Ультразвукова ванна | Експериментальний вузол для УЗ-обробки за допомогою концентратора поздовжніх УЗК |
| --- | --- |

| Експериментальна установка для виготовлення спінених термопластів екструзійним методом | Динамічні змішувальні елементи та приведені канали, утворені нарізкою черв’яка та корпусом |
| --- | --- |

- Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання розробки

Опубліковано 3 монографії:

1. Колосов О.Є. Математичне моделювання базових процесів виготовлення полімерних композиційних матеріалів із застосуванням ультразвукової модифікації / О.Є. Колосов, Д.Е. Сідоров, В.І Сівецький, І.О. Мікульонок// К: ВП «Едельвейс», 2012р. – 268 с.

2. Сівецький В.І., Сахаров О.С., Сокольський О.Л. Моделювання процесів плавлення та гомогенізації полімерних композицій в черв’ячному устаткуванні. - К.: ВП «Едельвейс», 2012. – 120 с.

3. Мікульонок І.О. Моделювання обладнання технологічних ліній для перероблення пластмас і гумових сумішей на базі валкових машин. - К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 244 с.

Опубліковано 1 навчальний посібник (електронний ресурс):

1. Сокольський О. Л. Проектування формуючих пристроїв обладнання для переробки пластмас: навч. посіб. (електронне видання) / О. Л. Сокольський, В. І. Сівецький, І. О. Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 130 c.

Опубліковано 1 підручник з грифом МОНУ:

1 Мікульонок І.О. Проектування теплової ізоляції обладнання і трубопроводів. – К., НТУУ «КПІ», 2013. –  188 с.

Опубліковано 24 статті:

- Mikulionok I.O.,  Radchenko L.B.	Screw Extrusion of Thermoplastics: I. General Model of the Screw Extrusion// Russian Journal of Applied Chemistry, 2012, Vol. 85, No. 3, pp. 489−504.

- Mikulionok I.O., Radchenko L.B. Screw Extrusion of Thermoplastics: II. Simulation of Feeding Zone of the Single Screw Extruder//	Russian Journal of Applied Chemistry, 2012, Vol. 85, No. 3, pp. 505−514.

- Микулёнок И.О. Смесительные и диспергирующие элементы червячных экструдеров // Химическое и нефтегазовое машиностроение, № 2, 2013, С.26–30.

- Mikulyonok I.O. Equipment for preparing and continuous molding of thermoplastic composites//Chemical and Petroleum Engineering, Vol.48, Nos 11-12, March, 2013, P.658-661.

- Mikulionok I.O. Screw extruder mixing and dispersing units//Chemical and Petroleum Engineering, Vol.49, Nos 1-2, May  2013, Pp. 103-109.

- Коваленко К. Г., Сокольський О.Л. Особливості течії в’язкопружної рідини в дисковому зазорі екструдера//Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». 2013. – № 1 (11), с. 16-19.

- Сахаров О. С., Сокольський О.Л., Кушнір М. С., Коваленко К. Г., Рослов О. В. Змішування розплавів термопластів у черв’ячному екструдері//Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». 2013. – № 1 (11). – С. 50-54.

- Сокольський О.Л., Кушнір М. С., Рослов О. В. Моделювання гідродинаміки та гомогенізації полімерних композицій в динамічному змішувачі екструдера// Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях», №26 (999) - 2013. - с.88-92.

- Sivetskii  V. I. Aspects of profile shaping of corrugated tubular components. Part 1. Modeling of parameters of different profiles of corrugations, and also their shaping equipment / Chemical and Petroleum Engineering / D. E. Sidorov, A. E. Kolosov, A. S. Sakharov, V. I. Sivetskii — 2012, September, Volume 48, Issue 5-6, pp 384-390.

- Sivetskii  V. I.  Shaping of corrugation profiles during production of corrugated tubular articles / Chemical and Petroleum Engineering / D. E. Sidorov, A. E. Kolosov, A. S. Sakharov, V. I. Sivetskii — 2012, May, Volume 48, Issue 1-2, pp 60-67.

- Sivetskii  V. I.  Aspects of profile shaping of corrugated tubular components part 3. extrusion shaping of tubular polymeric blanks for manufacture of corrugated pipes / Chemical and Petroleum Engineering / D. E. Sidorov, A. E. Kolosov, A. S. Sakharov, V. I. Sivetskii — 2012, July, Volume 48, Issue 3-4, pp 199-206.

# Kolosov A. E. Substantiation of the efficiency of using ultrasonic modification as a basis of a production cycle for preparing reinforced objects of epoxy polymer composition / Chemical and Petroleum Engineering / A. E. Kolosov, D. E. Sidorov, A. S. Sakharov, V. I. Sivetskii — 2012, September, Volume 48, Issue 5-6, pp 391-397.

- Sivetskii  V. I.  Manufacturing Technology: Aspects of profile shaping of corrugated tubular components. Part 2. Modeling the extrusion welding of layers of corrugated tubular articles / Chemical and Petroleum Engineering / D. E. Sidorov, A. E. Kolosov, A. S. Sakharov, V. I. Sivetskii — 2012, May, Volume 48, Issue 1-2, pp 131-138.

## Колосов О.Є. Фізичні моделі ультразвукової дії в рідинних композиціях епоксидних полімерів. 1. Фізична модель процесу низькочастотної  ультразвукової кавітації/Сівецький В.І. , Сахаров О.С. , Сідоров Д.Е. //Міжнародний журнал «Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2012. – №2. – С. 144-150.

## Колосов О.Є. Фізичні моделі ультразвукової дії в рідинних композиціях епоксидних полімерів. 2. Фізична модель процесу різночастотної  ультразвукової кавітації / Сівецький В.І. , Сахаров О.С., Сідоров Д.Е. //Міжнародний журнал «Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2012. – №3. – С. 110-114.

## Колосов А.Е. Обоснование эффективности применения ультразвуковой модификации в базовом технологическом цикле получения армированных изделий из композиций эпоксиполимеров / Колосов А.Е., Сахаров А.С., Сивецкий В.И., Сидоров Д.Э.,Сокольский А.Л.//Химическое и нефтяное машиностроение (Москва). – 2012. – №6. – С. 43-48.

## Колосов А.Е. Методика выбора эффективных конструктивно-технологических параметров устройств для ультразвуковой модификации жидких|редких| полимерных композиций и волокнистых наполнителей/Колосов А.Е., Сахаров А.С. , Сивецкий В.И. , Сидоров Д.Э., Сокольский А.Л.//Химическое и нефтяное машиностроение (Москва). – 2012. – №7. – С. 42-47.

## Колосов А.Е. Методика  расчета  ультразвукового кавитационного устройства  с   излучающей  пластиной /Колосов А.Е., Сахаров А.С., Сивецкий В.И., Колосова Е.П., Луговская Е.А.//Химическое и нефтяное машиностроение (Москва). – 2012. – №11. – С. 11-17.

- Колосов О.Є. Прогнозування кінетики випаровування розчинників під час сушіння тканих просочених наповнювачів/Колосов О.Є., Сівецький В.І.//Вісник НТУУ «КПІ», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2012. – №2(10). – С. 56-60.

## Колосов А.Е. Фізична модель структури капілярно-пористого  середовища на основі орієнтованих волокнистих наповнювачів/Колосов О.Є.,Сивецкий В.И., Кричковская Л.А., Колосова Е.П.//Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №1. – С. 6-9.

## Колосов О.Є. Кінетика процесу просочування волокнистих наповнювачів композиціями епоксидних полімерів/Колосов О.Є., Сивецкий В.И., Кричковская Л.А.,Колосова Е.П.//Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №2. – С. 13-16.

## Сивецкий В.И. Физическая и математическая модели плавления полимеров в каналах червячных машин / Сахаров А.С., Сивецкий В.И., Сидоров Д.Э.,Сокольский А.Л.//Химическое и нефтяное машиностроение (Москва). – 2013. – №6. – С. 3-7.

- Колосов О.Є. Аналіз особливостей просочувально-сушильного обладнання для виготовлення препрегів, а також перспективності використання ультразвуку для їх енергоощадного  одержання / Колосов О.Є.//Вісник НТУУ «КПІ», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2013. – №1(11). – С. 5-16.

- Колосов О.Є. Деякі приклади  застосування  розроблених енергоефективних технологічних засад одержання препрегів для процесів змішування, просочування волокнистих наповнювачів та дозованого нанесення на них епоксидних зв'язуючих з використанням ультразвуку / Колосов О.Є. //Вісник НТУУ «КПІ», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2013. – №2(12).

Тези доповідей (21 тези):

- Сівецький В.І. Зміна коефіцієнту теплопровідності поліетилен-поліпропіленової композиції при зварюванні. / Д.Е. Сідоров, В.І. Сівецький, О.Є. Колосов, Ж.О. Дудар // Матеріали VI науково-технічної web-конференції «Композиційні матеріали», березень-квітень 2012 р., Київ. – С. 106 – 107.

- Сідоров Д.Е. Полімерні матеріали, що застосовуються у пакуванні, та їх здатність до зварювання. / Д.Е. Сідоров, В.І. Колосов, В.П. Сербін, В.С Кривошеєв, О.Л. Сокольський, Ж.О. Дудар // Матеріали VI науково-технічної web-конференції «Композиційні матеріали», березень-квітень 2012 р., Київ. – С. 108 – 109.

- Сідоров Д.Е. Зварювання виробів з орієнтованого поліпропілену / Д.Е. Сідоров, Ж.О. Дудар // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ресурсоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». Київ, 18 – 20 квітня 2012 р. – С. 56-57.

- Сівецький В.І. Енергоресурсоефективна соекструзійна технологія виготовлення та зварювання шарів полімерних гофрованих виробів підвищеної жорсткості / Д.Е. Сідоров, В.І. Колосов, В.І Сівецький, І.О. Мікульонок, О.С. Сахаров, О.Л. Сокольський // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції  «Ресурсоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». Київ, 18 – 20 квітня 2012 р. – С. 117-119.

- Сідоров Д.Е. Зварювання виробів з орієнтованого поліпропілену як засада вторинного використання пакувальних виробів/ Д.Е. Сідоров, Ж.О. Дудар.// Збірка тез доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції  «Екологія, людина, суспільство». Київ, 18 – 20 квітня 2012 р., с. 56-57.

- Колосов О.Є., Сідоров Д.Е., Сокольський О.Л., Кричковська Л.А.  Технологічні засади процесів виготовлення реактопластичних конструкційних полімерних композиційних матеріалів // Тез. доп.  VІІ-ї міжнародної науково-технічної інтернет-конференції "Композиційні матеріали". Київ, 2012. — С.  110―111.

- Сівецький В.І., Кушнір М.С., Олексишен В.О., Івіцький І.І. Дослідження процесу змішування та формування високопоризованих термопластичних виробів екструзійним методом // Тез. доп.  VІІ-ї міжнародної науково-технічної інтернет-конференції "Композиційні матеріали". Київ, 2012. — С.  112―113.

- Сівецький В.І., Колосов О.Є., Кричковська Л.А. Аналіз ефективних засобів для просочення і дозованого нанесення полімерного зв'язуючого на волокнисті наповнювачі, що використовують низькочастотні ультразвукові коливання // Тез. доп. ХІІІ міжнародної конференції "Прогресивна техніка і технологія―2012" Севастополь, 2012. — С. 57.

- Сивецкий В.И., Сидоров Д.Э. и др. Анализ проблемных ситуаций  технологического цикла получения армированных изделий из композиций эпоксидных полимеров // Збірн. доп. І Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Ресурсоенергозберігаючі технології і обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів».  ― Київ, 2012. — С. 49―50.

- Сивецкий В.И., Сидоров Д.Э. и др. Расчет  ультразвуковых кавитационных устройств // Збірн. доп. І Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Ресурсоенергозберігаючі технології і обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів».  ― Київ, 2012. — С. 51―53.

- Сивецкий В.И., Сидоров Д.Э. и др. Особенности патентования  методик расчета, сборки и проверки работоспособности ультразвукового кавитационного устройства // Збірн. доп. І Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Ресурсоенергозберігаючі технології і обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів».  ― Київ, 2012. — С. 54―55.

- Колосов О.Є., Сідоров Д.Е., Сівецький В.І., Дудар Ж.О. Вплив ступеня термоусадження поліпропиленової плівки на якість пакувань //Збірн. доп. І Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Ресурсоенергозберігаючі технології і обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів».  ― Київ, 2012. — С. 56―57.

- Колосов О.Є., Сідоров Д.Е., Сівецький В.І. та ін. Енергоресурсоефективна соекструзійна технологія виготовлення та зварювання  шарів  полімерних гофрованих виробів підвищеної жорсткості // Збірн. доп. І Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Ресурсоенергозберігаючі технології і обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів».  ― Київ, 2012. — С. 117―119.

- Сівецький В.І., Сокольський О.Л. та ін. Удосконалена методика визначення коефіцієнта динамічної в’язкості пристінного шару розплавів термопластичних полімерів з урахуванням коефіцієнта пристінного тертя //	Збірн. доп. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Ресурсоенергозберігаючі технології і обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів».  ― Київ, 2013. — С. 61―63.

- Сівецький В.І. та ін. Удосконалена методика визначення коефіцієнта тертя ковзання для пари «термопластичний полімер – сталь»  у залежності від температури // Збірн. доп. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Ресурсоенергозберігаючі технології і обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів».  ― Київ, 2013. — С. 64―66.

- Сівецький В.І., Сокольський О.Л.  та ін. Удосконалена методика формування полімерних виробів з листових полімерних заготовок // Збірн. доп. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Ресурсоенергозберігаючі технології і обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів».  ― Київ, 2013. — С. 73―75.

- Сівецький В.І., Сокольський О.Л., Кривошеєв В.С. та ін. Удосконалена методика формування полімерних виробів з листових полімерних заготовок з використанням інфрачервоних нагрівачів // Збірн. доп. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Ресурсоенергозберігаючі технології і обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів».  ― Київ, 2013. — С. 75―76.

- Сівецький В.І., Колосов О.Є.,  Кричковська Л.А. Використання ультразвукової обробки для інтенсифікації технологічних процесів отримання|здобуття| реактопластічних полімерних композиційних матеріалів // Тез. доп. ХІV міжнародної конференції "Прогресивна техніка і технологія―2013". -  Севастополь, 2013. — С. 61-62.

- Колосов О.Є. Технологічні засади і обладнання для інтенсифікації процесів просочування волокнистих наповнювачів та дозованого нанесення на них епоксидних зв'язуючих  із  застосуванням ультразвуку // Тез. доп. ХІV міжнародної конференції "Прогресивна техніка і технологія―2013" Севастополь, 2013. — С. 63-64.

- Бех С.В.,  Кушнір М.С., Сахаров О.С. Математичне моделювання процесу змішування в коаксіальному зазорі // Збірка матеріалів VІ Міжнародної науково-технічної WEB-конференції «Композиційні матеріали». – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 158-159.

- Сокольський О.Л., Кушнір М.С., Рослов О.В. Моделювання процесу змішування та гомогенізації полімерних композицій в динамічному екструзійному змішувачі	// Збірник доповідей науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців «Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». – К.: Січкар, 2013. – С. 53-55.