## Дослідження процесів структуроутворення та створення теорії інтенсивного пластичного деформування алюмінієво-літієвих та титанових сплавів

Исследование процессов структурообразования и создание теории інтенсивного пластического деформирования  алюминиево-литиевых и титановых сплавов.

Research of structure formation processes and creation of the theory of intensive plastic deformation of aluminium-lithium and titanium alloys

## 1. Номер державної реєстрації 0110U002407, номер реєстрації в університеті №2315-ф

2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання).

Науковий керівник д.т.н професор Тітов В.А.

Научный руководитель - д.т.н профессор Титов В.А.

Scientific supervisor – Titov V.A., professor, doctor of technical sciences

## 3. Суть розробки, основні результати

(укр.)

На основі аналітичного огляду наукових публікацій обґрунтовані мета та основні напрямки. Показана перспективність використання структурно модифікованих та структурно-неоднорідних матеріалів на основі титанових та алюмінієвих сплавів.

Виконано аналіз силових схем навантаження при ізотермічному пресуванні. Типові схеми навантаження в результаті структурно-логічного аналізу класифіковані в залежності від долі впливу напружень зсуву, які пропорційні силам тертя, на загальний напружений стан в осередку деформацій.

Розглянута загальна методика виконання роботи, яка включає методику теоретичного чисельного та експериментального аналізу. Запропоновано для теоретичного аналізу використання теорії пластичної течії.

Створено новий підхід до розрахунку деформацій зсуву у загальному процесі деформування на основі загальних рівнянь теорії пластичної течії суцільного середовища. На основі запропонованого підходу розглянуто процес пресування з активними силами тертя, що створюють великі деформації зсуву у перерізі каналу, через якій рухається суцільне середовище.

Виконано дослідження процесу ізотермічного пресування для гвинтової уширяючої екструзії. На основі побудованих теоретичних моделей досліджені кінематичні закономірності процесу деформування та встановлено вклад деформацій зсуву на формування мікроструктури металу після деформування. У виробничих умовах показана перспективність наступної переробки модифікованих гвинтовим пресуванням металів для штампування виробів, наприклад, видавлюванням у гарячому стані.

Досліджений процес інтенсивного пластичного деформування в осередку деформацій при витягуванні з потоншенням різнорідних металів в умовах нагріву. Отримані теоретичні моделі для розрахунку сумісного витягування з потоншенням для двошарової заготовки циліндричної форми для ідеальнопластичного матеріалу а також теоретична модель витягування двошарової заготовки з врахуванням сил тертя на контактних поверхнях заготовки з матрицею і пуансоном, між шарами різнорідних металів

Наведено результати дослідження інтенсивного поверхневого пластичного деформування вигладжування з додатковими ультразвуковим навантаженням. Наведено експериментальні дані по дослідно-промисловому досвіду ізотермічного пресування заготовок лопаток. Наведено технологічні рекомендації по впровадженню технологічних процесів в умовах машинобудівних підприємств.

(рос.)

На основе аналитического обзора научных публикаций обоснованны цели и основные направления. Показана перспективность использования структурно модифицированных и структурно-неоднородных материалов на основе титановых и алюминиевых сплавов.

Выполнен анализ силовых схем нагрузки при изотермическом прессовании. Типовые схемы нагрузки в результате структурно-логического анализа классифицированы в зависимости от влияния напряжений сдвига, которые пропорциональны силам трения, на общие напряженное состояние в очаге деформации.

Рассмотрена общая методика выполнения работы, которая включает методику теоретического, численного и экспериментального анализа. Предложено для теоретического анализа использованить теории пластического течения.

Создан новый подход к расчету деформаций сдвига в общем процессе деформирования на основе общих уравнений теории пластического течения сплошной среды. На основе предложенного подхода рассмотрены процесс прессования с активными силами трения, которые создают большие деформации сдвига в сечении канала, через которой движется сплошная среда.

Выполнены исследования процесса изотермического прессования для винтовой расширяющей экструзии. На основе построенных теоретических моделей исследованы кинематические закономерности процесса деформирования и установлено вклад деформаций сдвига на формирование микроструктуры металла после деформирования. В производственных условиях показана перспективность последующей переработки модифицированных металлов винтовым прессованием для штамповки изделий, например, выдавливанием в горячем состоянии.

Исследован процесс интенсивного пластического деформирования в очаге деформаций при вытягивании с утонением разнородных металлов в условиях нагрева. Полученные теоретические модели для расчета совместного вытягивания с утонением для двухслойной заготовки цилиндрической формы для идеальнопластичного материала, а также теоретическая модель вытягивания двухслойной заготовки с учетом сил трения на контактных поверхностях заготовки с матрицей и пуансоном, между слоями разнородных металлов.

Приведены результаты исследования интенсивного поверхностного пластического деформирования выглаживанием с дополнительной ультразвуковой нагрузкой. Приведены экспериментальные данные опытно-промышленного опыта изотермического прессования заготовок лопаток. Приведены технологические рекомендации по внедрению технологических процессов в условиях машиностроительных предприятий.

(англ.)

Based on an analytical review of scientific publications the goal and general guidelines were grounded. The prospects of using structurally modified and structurally inhomogeneous materials based on titanium and aluminum alloys were shown.

The analysis of power loading schemes of isothermal extrusion was made. Typical schemes of loading as a result of structural and logical analysis were classified depending on the impact of shear stresses, which are proportional to the forces of friction, on the overall stress state in the cell strains.

The general method of work, which includes the method of theoretical numerical and experimental analysis was considered. The theory of plastic flow is proposed for theoretical analysis.

A new approach for calculation of shear strains in the overall process of deformation was created based on the general equations of the theory of plastic flow continuum. Based on the proposed approach, it was considered the process of extrusion with active friction forces that create large shear deformation in the cross section of the channel through which the solid medium moves.

The research of isothermal forging process for screw expanding extrusion was carried out. Based on theoretical models the kinematic relationships of the deformation process was studied and contribution of shear deformation on the formation of the microstructure of the metal after deformation was determined. In a production environment shows promising The prospects of further treatment of modified metals by screw forging for following stamping processes, such as hot extrusion, was demonstrated in production environment

The process of intense plastic deformation in the center of deformation during of drawing of bimetallic materials with thinning with heating was investigated. Theoretic models were obtained for calculation of combined drawing with thinning of two-layer cylindrical workpiece for perfectly-plastic material as well as a theoretical model of drawing of two-layer workpiece with regard to the forces of friction on the contact surfaces of the workpiece with the matrix and punch, between layers of dissimilar metals.

The research results of intensive plastic deformation of surface burnishing with additional ultrasonic load were presented. The experimental data as for experimental-industrial experience of isothermal extrusion of billets of blades were presented. Technological recommendations on the implementation of technological processes in engineering enterprises. An technological advice on implementation processes in engineering enterprises.

## 4. Наявність охоронного документу на об’єкти права інтелектуальної власності (заявка на патент, патент, свідоцтво на авторське право)

На об’єкти права інтелектуальної власності отримано 8 патентів України.

- Пат. 48055 Україна опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5. Спосіб зміцнення поверхонь металевих деталей. Тітов В.А., Пейчев Г.І., Луговський О.Ф., Кондратюк Е.В. та інші (5 чол).

- Пат. 62940 Україна опубл. 26.09.2011, Бюл. № 18. пресування виробів. Тітов В.А., Тривайло М.С., Вишневський П.С.

- Пат. № 64343  Україна опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21.Пристрій для поверхнево-зміцнювальної обробки циліндричних деталей. Тітов В.А., Лавриненков А.Д.

- Пат. № 65392 Україна опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23. Спосіб виготовлення біметалевих виробів з листових заготовок. Тітов В.А., Борис Р.С., Богодіст Е.І.

- Пат. 73368 Україна, опубл. 25.09.2012 р., Бюл. № 18. Головка для зміцнення та вигладжування зовнішніх поверхонь обертання. Тітов А.В.

- Пат. 73403 Україна, опубл. 25.09.2012 р., Бюл. № 18. Монета. Тітов А.В., Бобир М.І., Тривайло М.С.

- Пат. № 73355 опубл. 25.09.2012, бюл. №18/2012. Теплообмінна труба. Тітов В.А., Тривайло М.С., Сабол С.Ф., Макаров О.Л. та інші (4 чол).

- Пат. № 74811 опубл. 12.11.2012, бюл. №21/2012. Пристрій для штампування деталей. Тітов В.А., Тривайло М.С., Сабол С.Ф., Гараненко Т.Р.

## 5. Порівняння зі світовими аналогами.

Розробка виконана на рівні світових аналогів. Показана ефективність процесу в порівнянні з світовими аналогами, який забезпечує дрібнозернисту структуру металів, підвищення границі міцності та границі текучості на 15-20% при збереженні величини відносного подовження. Отримані титанові сплави з модернізованою конструкцією перспективні для виготовлення лопаток компресора ГТД. Очікуваний економічний ефект тільки на одному типі компресорних лопаток може скласти до 117 тис. грн. на рік, що підтверджено відповідними актами.

## 6. Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації проекту, терміни впровадження та окупності, показники)

Для реалізації процесів в НТУУ «КПІ» виготовлені та введені у дослідну експлуатацію комп’ютеризована установка з набором матриць для уширюючого ізотермічного пресування, штамп для витягування та установка для ультразвукового вигладжування.

Роботи в напрямку реалізації процесів інтенсивних пластичних деформацій для відпрацювання технології виготовлення деталей типу заготовок лопаток та моноколіс виконуються на госпдоговірних засадах за договорами з ДП ЗМКБ «Прогрес» та ПАТ «Мотор Січ» у 2010-2012 роках загальним обсягом фінансування більше 200,0 тис. грн. /рік.

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації)

Потенційними користувачами є наукоємні галузі промисловості (авіадвигунобудування, аерокосмічна) та підприємства ДП ЗМКБ «Прогрес» ім. О.Г. Івченко (м. Запоріжжя), ВАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя).

8. Стан готовності розробки (лабораторний або промисловий зразок, технічна документація, бізнес-план, готова до впровадження)

На підприємствах ДП ЗМКБ «Прогрес» ім.. О.Г. Івченко та ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя) проведено промислове випробування результатів НДР. На основі теоретичних результатів розроблені технологічні рекомендації та реалізований технологічний процес інтенсивного пластичного деформування з активними силами тертя алюмінієво-літієвих та титанових сплавів.

9. Існуючі результати впровадження.

Результати роботи теретично-експериментальних досліджень впроваджено в навчальний процес 4 спецкурсах «Технологія виготовлення виробів з композиційних матеріалів», розділ «Основи моделювання процесів деформування КМ» та спецкурси «Системи технологій», розділ «Реалізація нових технологій в промисловості. Структура галузей промисловості», «Фізико-механічні основи пластичної деформації», розділ «Температурно-швидкісний фактор деформації». Передбачається використання розробленої теорії для нового навчального курсу «Ресурсозберігаючі процеси інтенсивного пластичного деформування у машинобудуванні». підручник «Високошвидкісні методи обробки металів тиском», розділ «Теоретичний аналіз типових процесів високошвидкісного штампування». Використано при виконанні 6 магістерських дипломних робіт за спеціальністю 8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» та в 6 дисертаційних роботах за спеціальністю 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском».

10. Назва підрозділу (організації), телефон, e-mail.

Кафедра Механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів, ММІ, тел. 406 83 99 E-mail: v.a. titov@list.ru

11. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання(монографії, підручники, посібники, наукові статті, дисертації та інші публікації)

Підручник з грифом МОНмолодьспорту України:

Тітов В.А. Високошвидкісні методи обробки металів тиском / В.А. Тітов, Ю.Є. Шамарін, А.І. Долматов, В.К. Борисевич, В.О. Маковей, В.М. Алексеєнко. – Київ, КВІЦ, 2010, - 304с.

Монографії:

- Тітов В.А. Сборка роторов ГТД барабанно-дискового типа: типовые процессы, алгоритмы расчетов. Тітов В.А., И.Ф. Кравченко, Э.В. Кондратюк, Г.Б. Филимонихин. Киев: КВИЦ, 2011.

- Тітов В.А. Формирование поверхностного слоя деталей выглаживанием с ультразвуковым нагружением. Тітов В.А., Богуслаев В.А., Качан А.Я., Луговский А.Ф. та інші (7 чол). Запорожье, изд. АО «Мотор Сич», 2012 г.

Опубліковані науково-технічні статті:

- Тітов В.А. Забезпечення ресурсу та експлуатаційної надійності виробів машинобудування технологічними методами – науковий напрямок кафедри МПМ та РП НТУУ «КПІ» / Вестник НТУУ «КПИ», серия «Машиностроение» , 2010, № 60. - С. 25-33

- Тітов В.А. Кафедрі механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів – 80 років. Історія сьогодення та перспективи / Тітов В.А., Бобир М.І. // Вестник НТУУ «КПИ», серия «Машиностроение» , 2010, № 60. - С. 6-14.

- Титов А.В. Повышение эффективности выглаживания различных конструкционных материалов за счет управления скоростными и силовыми параметрами нагружения инструмента // Вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут". Серія машинобудування. - К. НТУУ "КПІ". - 2010. - С. 121-125.

- Тітов А.В. Вплив поверхневого пластичного деформування на температурний спектр внутрішнього тертя сталі 07Х12Н2МБФ / А.В. Тітов, О.В. Мозговий // Обработка материалов давлением. - № 3, 2010. - С. 122-124.

- Тітов В.А. Особливості процесів формоутворення заготовок лопаток з титанового сплаву системи Ті-ТіВn / Тітов В.А., Качан О.Я., Моляр О.Г., Кресанов Ю.С., Злочевська Н.К. // Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування. - 2011. - № 61 - С 95-100.

- Тітов В.А. Напружено-деформований стан дуплексних покриттів на штамповому інструменті / Тітов В.А., Сорока О.Б., Ляшенко Б.А., Герасимова О.В. // Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування. - 2011. - № 62 - С 85-88.

- Тітов В.А. Напрямки модернізації штампувального обладнання / Тітов В.А., Шамарін Ю.Є., Носар Є.А. // Вісник НТУУ"КПІ" Серія машинобудування. - 2011. - №62. с.92-95.

- Титов В.А. Оценка технологических параметров формообразования моноколеса типа диффузор радиальный изотермической штамповки из алюминиевого сплава АК4-1 / Титов В.А., Лавриенков А.Д., Басов А.Ю. // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ» - 2011. – № 46. – С. 53-60.

- Злочевская Н.К. Изотермическое прессование литых заготовок из сплава Ак7ч / Н.К. Злочевская, А.И Семенченко А.Г. Вернидуб Л.К Шеневидько // Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт».  Серия «Машиностроение». – 2011. № 62. с.237-241

- Злочевска Н.К. Деякі закономірності формування структурних властивостей ливарного сплаву АК7ч в умовах інтенсивних пластичних деформацій / Н.К. Злочевска, В.М. Дука, П.С.Вишневський В.В. Піманов // Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт». Серия «Машиностроение». – 2011. № 62.

- Титов А.В. Методика выбора режимов выглаживания деталей в условиях трения близких к гидродинамическому // Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. //– Харків: НТУ «ХПІ» - 2011. – № 46. – С. 61-67.

- Тітов В.А. Особливості врахування сил тертя при витягуванні з потовшенням двошарових заготовок / Тітов В.А.,Борис Р.С., Вишневський П.С. // Обработка металлов давлением – 2012. – № 2 (31). – С. 22-30

- Тітов В.А. Розрахунок напружено-деформованого стану витягування з потоншенням ідеальнопластичного двошарового металу / Тітов В.А., Борис Р.С. // Обробка матеріалів тиском. – 2012. – №1 (30). – с. 45-52

- Титов В.А. Некоторые особенности механики поведения дисперсного включения в металлической матрице при больших пластических деформациях / В.А. Титов, А.Д. Лавриненков, Н.К. Злочевская // Обработка металлов давлением. №2(31) – С.45-52.-.2012.

- Гожій С.П. Впровадження технологічних процесів штампування обкочуванням в сучасному ресурсозберігаючому виробництві / С.П. Гожій, А.В. Кліско, А.І. Носенко, А.Д. Лавріненков // Обработка материалов давлением. – 2012. - №3(32).

- В.А. Титов Численное и экспериментальное исследование процесса выглаживания с дополнительным ультразвуковым воздействием / В.А.  Титов, А.Д. Лавриненков, П.С. Вишневский. Тезисы докладов. Часть 1. Прогрессивная техника и технология - 2012. 13-я международная научно-техническая конференция. Киев-Севастополь. 2012. С. 84-85.

- Тітов В.А. Обґрунтування та реалізація дослідного процесу виготовлення біметалевих трубчастих елементів. / Тітов В.А., Борис Р.С., Вишневський П.С., Лук’яненко О.О. // Вісник Націоннального технічного університетету України “Київський політехнічний інститут”, серія “Машинобудування”, Київ, 2010, №59.–с.13-18.

- Титов В.А. Влияние особенностей конструкции рабочей поверхности матрицы оснастки на параметры процесса вытяжки с утонением биметаллических трубчастых элементов / Титов В.А., Борис Р.С., Богодист Е.И. // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ» - 2011. – № 45. – С. 34-42.

За матеріалами досліджень за період виконання НДР було захищено 1 докторську дисертацію «Технологічна механіка пластичного ресурсозберігаючого формоутворення вісесиметричних деталей обкочуванням», Гожій С.П. та 1 кандидатську дисертацію «Формування поверхневого шару деталей вигладжуванням для підвищення їх ресурсу», Тітов А.В. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 3 кандидатські дисертації «Витягування з потоншенням біметалевих трубчастих елементів з різнорідних металів і сплавів», Борис Р.С., «Розробка методів забезпечення пластичності при формоутворенні деталей із структурно-неоднорідних матеріалів», Злочевська Н.К., «Інтенсифікація процесів вигладжування сплавів з використанням додаткового фізико-механічного впливу», Лавріненков А.Д.

12.Фото