Технологія виготовлення та прецизійна обробка нових підшипникових матеріалів підвищеної зносостійкості на основі відходів легованих сталей

Технология изготовления и прецизионная обработка новых подшипниковых материалов повышенной износостойкости на основе отходов легированных сталей

Making technology and precision processing of new bearing materials with increased wear resistance based on alloy steels wastes

1. Номер державної реєстрації теми -  0112U000390, НТУУ «КПІ» - 2535-п.

2.  Науковий керівник -   д.т.н., проф. Киричок П.О., Киричок П.А., Kyrychok Petro O.

3. Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Розроблена технологія виготовлення та прецизійної обробки композиційних самозмащувальних підшипникових матеріалів для важких умов експлуатації на основі шліфувальних відходів легованих сталей з твердим мастилом дозволяє виготовляти нові деталі, які за зносостійкістю суттєво перевищують відомі підшипники, що працюють у аналогічних умовах. Створена технологія базується на використанні технологічних операцій порошкової технології у поєднанні з тонкою механічною обробкою деталей тертя. За результатами досліджень розроблений алгоритм розрахунку параметрів пресування втулок підшипників на основі теорії пластичності, відпрацьовано та оптимізовано технологічні режими спікання заготовок нових підшипників ковзання, що дозволяє керувати структурою і властивостями матеріалів. Встановлення впливу технології виготовлення на процеси формування антизадирних плівок тертя при високотемпературному та високошвидкісному зношуванні дозволяє здійснювати цілеспрямований трибосинтез плівок тертя, що визначають високу зносостійкість деталі у важких умовах роботи при терті без рідкого мастила.

Розраховані математичні залежності дозволили одержати комп’ютерні моделі технологічних режимів тонкої механічної обробки робочих поверхонь, що враховують ріжучий вплив сукупності абразивних зерен на формування рельєфу поверхні деталі при надскладній траєкторії руху зерен у робочій зоні оброблення.

Розроблені технологічні заходи дозволяють прогнозовано створювати та керувати утворенням мікрорельєфу робочих контактних поверхонь нових композиційних підшипників для забезпечення високих параметрів якості поверхонь, які є передумовою високої зносостійкості нових деталей тертя у жорстких умовах експлуатації.

За результатами досліджень розроблені типові технологічні процеси та виготовлена дослідна партія зразків втулок підшипників з регенерованої сировини для впровадження на підприємства машинобудівної галузі. Сумарний економічний ефект від впровадження результатів досліджень склав більше 200 тис. грн. на рік.

(рос.)

Разработанная технология изготовления и прецизионной обработки композиционных самосмазывающихся подшипниковых материалов для тяжелых условий эксплуатации на основе шлифовальных отходов легированных сталей с твердой смазкой позволяет изготавливать новые детали, которые по износостойкости существенно превышают известные подшипники, работающие в аналогичных условиях. Созданная технология базируется на использовании технологических операций порошковой технологии в сочетании с тонкой механической обработкой деталей трения. По результатам исследований разработан алгоритм расчета параметров прессования втулок подшипников на основе теории пластичности, отработаны и оптимизированы технологические режимы спекания заготовок новых подшипников скольжения, что позволяет управлять структурой и свойствами материалов. Установление влияния технологии изготовления на процессы формирования антизадирных пленок трения при высокотемпературном и высокоскоростном изнашивании позволяет осуществлять целенаправленный трибосинтез пленок трения, определяющих высокую износостойкость детали в тяжелых условиях работы при трении без жидкой смазкой.

Рассчитанные математические зависимости позволили получить компьютерные модели технологических режимов тонкой механической обработки рабочих поверхностей, которые учитывают режущее влияние совокупности абразивных зерен на формирование рельефа поверхности детали при сверхсложной траектории движения зерен в рабочей зоне обработки.

Разработанные технологические приемы позволяют прогнозировано создавать и управлять образованием микрорельефа рабочих контактных поверхностей новых композиционных подшипников для обеспечения высоких параметров качества поверхностей, являющихся предпосылкой высокой износостойкости новых деталей трения в тяжелых условиях эксплуатации.

По результатам исследований разработаны типовые технологические процессы и изготовлена опытная партия образцов втулок подшипников из регенерированного сырья для внедрения на предприятиях машиностроительной отрасли. Суммарный экономический эффект от внедрения результатов исследований составил более 200 тыс. грн. в год.

(англ.)

Developed technology and precision processing of composite self lubricant bearing materials for heavy duty exploitation conditions based on alloy steels wastes with solid lubricant allows to manufacture new parts which essentially exceed known bearings over wear resistance for analogue conditions. Created technology is based at use of powder technological operations in combination with fine machining of friction parts. By research results the algorithm of calculating the pressing parameters of bearing bushes have been developed on the base of plasticity theory, the technological parameters of sintering have been worked through and optimized for new sliding bearings blanks. It allows to control of materials’ structure and properties. Establishment of an influence of making technology for formation of antiscoring friction films at high-temperature and high-speed wear allows to realize purposeful tribosynthesis of friction films that determines high wear resistance of part at heavy duty exploitation conditions at friction without lubricant.

Calculated mathematical dependences allowed to obtain the computer simulations of technological parameters of working surfaces fine grinding. They take into account cutting effect of abrasive grains totality for formation of part’s surface relief at super difficult grains’ motion path at working zone of grinding.

Developed technological techniques allow prognosticately to create and control by formation of new composite bearings working contact surfaces’ microrelief for ensuring of high quality parameters of surfaces which are precondition of high wear resistance for new friction parts at heavy duty exploitation conditions.

By research results new model technological processes have been developed and development batch of bearing bushes from regenerated raw materials have been manufactured for application on machinebuilding plants. Summary economic effect from application of research results come to more than 200 thousands hrn. per year.

4.	Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

Патент на корисну модель № 70069. Спосіб фінішної обробки поверхонь отворів деталей з високолегованих композитних матеріалів/ Гавриш А.П., Роїк Т.А., Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю., Гавриш  О.А. − опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10;

Патент на корисну модель № 75523. Зносостійкий матеріал на основі алюмінієвого сплаву/ Роїк Т. А,  Гавриш А. П., Гавриш О.А., Киричок П.О., Віцюк Ю.Ю., Мельник О. О., Замулко С.О., Дорфман І. Є.− опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23;

Патент на корисну модель № 77356. Спосіб фінішної прецизійної оздоблювальної обробки отворів деталей обертання з високолегованих композитів/ Гавриш А.П., Роїк Т.А., Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю., Гавриш  О.А.-  Заявка № U201209373 від 31.07.2012. – опубл. 11.02.2013, Бюл. № 3;

Патент на винахід №102299. Антифрикційний композиційний матеріал на основі інструментальної сталі / Роїк Т. А, Гавриш А. П., Гавриш О.А., Киричок П.О., Віцюк Ю.Ю., Мельник О. О., Подрезов Ю.М., Замулко С.О., Зора Б.П. – опубл. 25.06.2013, Бюл. №12;

Патент на корисну модель № 81849. Спосіб тонкої абразивної обробки циліндричних отворів деталей обертання з високолегованих композитів/ Гавриш А.П., Роїк Т.А., Киричок П.О., Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю., Гавриш  О.А. – опубл.10.07.2013, Бюл. № 13;

Патент на корисну модель №81816, МПК G11B5/127 (2006.01) Мастильно – охолоджуюча рідина для абразивної обробки підшипників ковзання з високолегованих композиційних сплавів/ Гавриш А.П., Роїк Т.А., Киричок П.О., Віцюк Ю.Ю., Гавриш  О.А. – опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13.

5. Порівняння зі світовими аналогами.

Результати розробки технології виготовлення та прецизійної обробки нових підшипникових матеріалів на основі відходів легованих сталей, підходи до керування трибосинтезом плівок тертя та утворенням мікрорельєфу робочих контактних поверхонь нових композиційних підшипників при тонкій механічній обробці для забезпечення високих параметрів зносостійкості технологічними заходами не мають аналогів у світовій практиці.

6. 	Економічна привабливість для просування на ринок

Застосування розробленої технології дозволяє значно знизити собівартість та підвищити якість нових підшипників ковзання за рахунок:

- зниження витрат на матеріали у 3−4 рази при використанні вторинної металевої сировини ;

- підвищення на 60 – 70 % продуктивності процесів фінішної механічної обробки робочих поверхонь деталей;

- зменшення 30-40 % матеріальних витрат при роботі деталі через усунення застосування рідкого мастила;

- зменшення на 30-40 % витрат на мастилоподаючі системи, спрощення конструкції машини.

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). Технологія виготовлення та прецизійна обробка нових підшипникових матеріалів на основі відходів легованих сталей може застосовуватись на підприємствах та в організаціях різних галузей промисловості: машинобудуванні, металургійному комплексі, де широко розповсюджені технології виготовлення, фінішної обробки та застосування якісно нових деталей тертя і гостро стоїть проблема підвищення ефективності виробництва і якості продукції.

8. Стан готовності розробки.

Розроблена технологія відпрацьована у лабораторних та виробничих умовах, розроблені технологічні рекомендації щодо її застосування. Розроблено типові технологічні процеси та виготовлена дослідна партія зразків втулок підшипників з регенерованої сировини для впровадження на підприємства машинобудівної галузі.

9. Існуючі результати впровадження.

Результати роботи впроваджено на промислових підприємствах: ТОВ СКТБ „Гідромодуль”, м. Харків, ПАО „Дружківський машинобудівний завод”, м. Дружківка, ЗАТ „Завод експериментальних промислових технологій”, м. Київ.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін «Технологія поліграфічного виробництва» (розділ «Високошвидкісні друкарські машини», ««Матеріалознавство. Загальне і поліграфічне»» (розділ «Методи визначення властивостей металів і сплавів»).

10. Назва організації, телефон, Е-mail

НТУУ ”КПІ”, Видавничо-поліграфічний інститут, кафедра технології поліграфічного виробництва, тел. 454-97-69,  vpi_ntuu_kpi@ukr.net

Втулка композиційного підшипнику з матеріалу на основі шліфувальних відходів сталі 86Х6НФТ+6%CaF2

Втулка композиційного підшипнику з матеріалу на основі шліфувальних відходів сталі 4ХМНФС +6%CaF2

11. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання розробки

1. Роик Т.А., Глушкова Д.Б., Рыжков Ю.В. Повышение износо- и коррозионной стойкости деталей объемного гидропривода нанесением ионно-плазменных покрытий : Монография.- Харьков: ХНАДУ, 2012.-112 с.

2.  Гавриш О.А., Віцюк Ю.Ю., Роїк Т.А., Гавриш А.П., Войтко С.В. Новітні технології виробництва стандартизованих виробів: Монографія. - К.: НТУУ „КПІ”.-2012.-204 с.

3. Гавриш А.П., Мельник О.О., Роїк Т.А., Аскеров М.Г., Гавриш О.А. Нові технології фінішного оброблення композиційних підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації: Монографія. - К.: НТУУ „КПІ”, 2012.- 196 с.

4. Роик Т.А. Киричок П.А., Гавриш А.П., Аскеров М.Г., Вицюк Ю.Ю. Обеспечение качества поверхностей деталей из магнитомягких сплавов прецизионной доводкой: Монография.- К.: НТУУ «КПИ». 2013.- 233 с.

5. Роик Т.А., Глушкова Д.Б. Повышение стойкости пресс-форм литья под давлением медных сплавов: Монография.- Харьков: ХНАДУ, 2013.-108 с.

6. Роїк Т.А., Гавриш А.П., Киричок П.О., Віцюк Ю.Ю., Мельник О.О., Холявко В.В. Принципи одержання композиційних зносостійких матеріалів на основі  відходів інструментального виробництва/ Междунар. сб.науч.трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2012. – Вып. 1,2 (43)  . – С. 261-265.

7. Гавриш А.П., Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю., Мельник О.О., Холявко В.В.  Формування властивостей композитних підшипників на основі відходів легованої сталі для друкарських машин/ Междунар. сб.науч.трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2012. – Вып.1,2 (44). – С. 51-57.

8. Роїк Т.А., Дорфман І.Є. Розробка технологічних режимів виготовлення підшипникових антифрикційних деталей для поліграфічної техніки/ Междунар. сб.науч.трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2012. Вып.1,2 (44). – С. 219-225.

9. Koнопкa K.1, Роик T.2,  Гавриш A.2, Вицюк Ю.2, Maзан T.1 Влияние слоев с CaF2 на фрикционное поведение композиционных материалов на основе меди// Порошковая металлургия.- Т.51– 2012. - № 5/6 (485).- С.141-147.

10. Гавриш А.П., Роїк Т.А., Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю. Вплив технології оброблення підшипників поліграфічних машин на якість друкованої продукції// Технологія і техніка друкарства. -№ 2 , 2012.- С.86-92.

11. Konopka K., Roik T. A., Gavrish A. P., Vitsuk Yu.Yu., Mazan T. Effect of CaF2 surface layers on the friction behavior of copper-based composite//Powder Metallurgy and Metal Ceramics.- New York: Volume 51, Number 5-6, 2012.- P.P. 363-367.

12. Роїк Т.А., Дорфман І.Є.  О.С. Вибір режимів експлуатації зносостійких деталей поліграфічних машин на основі аналізу плівок тертя// Наукові Вісті НТУУ «КПІ». –№2.- 2012.-С. 133-136.

13. Роик Т.А., Глушкова Д.Б., Тарабанова В.П. Влияние химического состава на твердость и износостойкость деталей//Зб. наук.праць «Вісник національного технічного університету «ХПІ»», Харків:НТУ «ХПІ».-№63 (969), 2012.- С. 92-97.

14. Гавриш А.П., Шевчук А.В., Роїк Т.А., Ковальов В.А., Віцюк Ю.Ю., Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні// Технологія і техніка друкарства. - №3 (37).-2012.- С. 119-127.

15. Гавриш А.П.,  Роїк Т.А., Киричок П.О., Віцюк Ю.Ю., Мельник О.О., Холявко В.В. Оптимізація технологічних параметрів одержання нових композиційних підшипників зі сталевих відходів для друкарських машин// Технологічні комплекси, ЛНТУ, м. Луцьк.-№1 (7), 2013.- С. 137-145.

16. Киричок П.О., Роїк Т.А., Гавриш А.П, Віцюк Ю.Ю., Хмілярчук О.І. Підвищення ефективності функціональних контактних пар вузлів тертя високошвидкісних друкарських машин //Технологічні комплекси, ЛНТУ, м. Луцьк.-№ 1(7), 2013.- С. 151-157.

17. Роїк Т. А., Гавриш А. П., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Дорфман І. Є. Аналіз ефективності технології виготовлення антифрикційних деталей на основі відходів силуміну для різальних машин//Технологічні комплекси, ЛНТУ, м. Луцьк.-№ 1 (7), 2013.- С. 166- 170.

18. Гавриш А.П., Киричок П.О., Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю. Силове поле при  тонкому абразивному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської техніки// Междунар. сб.науч.трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2013. – Вып. 1,2 (45). – С.35-41.

19. Роїк Т. А., Киричок П. О., Гавриш А. П., Віцюк Ю. Ю., Дорфман І. Є. Підвищення працездатності деталей тертя на основі  силумінових відходів для поліграфічних машин//Междунар. сб. науч. трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2013. – Вып. 1,2. (45). – С. 137-143.

20. Гавриш А.П., Киричок П. О., Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю. Дослідження температур при тонкому абразивному шліфуванні деталей з композитів на основі відходів інструментальних сталей/Вісник Тернопільського технічного університету. - №1 (69), 2013. – С.125-130.

21. Гавриш А.П., Киричок П.О., Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю. Аналіз параметрів якості поверхонь підшипників ковзання з композиційних сплавів для друкарських машин при абразивному шліфуванні//Наукові Вісті НТУУ «КПІ».- 2013.-№1.-С. 63-67.

22. Гавриш А.П., Роїк Т.А., Киричок П.О., Віцюк Ю.Ю. Вплив мастильно-охолоджуючих рідин на якість поверхонь деталей тертя друкарських машин з композиційних сплавів при тонкому абразивному шліфуванні// Наукові нотатки.-2013.-Вип.42.-С. 67-74.

23. Гавриш А.П., Шевчук А.В., Роїк Т.А., Ковальов В.А.,Віцюк Ю.Ю. Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні// Технологія і техніка друкарства. - №3.-2012.- С.119-127.

24. Гавриш А.П., Киричок П.О., Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю. Вплив технологічних факторів хонінгування на параметри шорсткості і точності поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин//Междунар. сб. науч. трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2013. – Вып. 1,2 (46). – С. 56-64.

25. Роїк Т.А., Дорфман І.Є. Технологічні фактори виготовлення антифрикційних деталей з відходів алюмінієвих сплавів для поліграфічної техніки //Междунар. сб. науч. трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2013. – Вып. 1, 2 (46). – С. 260-265.

26. Гавриш А.П., Киричок П.О., Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю., Шевчук А.В. Формування залишкових напружень поверхневих шарів тертя композитних підшипників поліграфічних машин при тонкому абразивному шліфуванні// Технологія і техніка друкарства. - №1.-2013.- С.64-75.

27. Гавриш А.П., Киричок П.О., Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю., Шевчук А.В. Експериментальне дослідження залишкових напружень поверхневих шарів при тонкому абразивному шліфуванні композитних підшипників ковзання поліграфічних машин/// Технологія і техніка друкарства. - №2.-2013.- С. 58-64.

28. Киричок П.О., Роїк Т.А., Морозов А.С. Основи металознавства і   порошкової металургії: Навчальний посібник. - К.: Політехніка, 2012.- 132 с.

29. Гавриш А.П., Роїк Т.А., Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю.  Якість робочих поверхонь композитних підшипників при магнітно-абразивному обробленні/ Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Прогресивні технології в машинобудуванні».- 23-27 січня 2012 р., Львів. - С. 17- 22.

30. Гавриш А.П., Роїк Т.А., Мельник О.О., Гуліватенко Д.С. Тензодинамометрична оправка при магнітно-абразивному обробленні нових підшипникових матеріалів підвищеної зносостійкості// Материалы 12-го Международного научно-технического семинара «Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте», 20-23 февраля 2012 г., г. Свалява.- Киев: АТМ Украины, 2012.- С.51-54.

31. Гавриш А.П., Роїк Т.А., Мельник О.О., Тодорашко А.В. Магнітно-абразивне оброблення нових підшипникових матеріалів // Материалы 12-го Международного научно-технического семинара «Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте», 20-23 февраля 2012 г., г. Свалява.- Киев: АТМ Украины, 2012.- С.54-56.

32. Гавриш А.П.,  Мельник О.О., Роїк Т.А., Гуліватенко Д.С. Магнітно-абразивне оброблення підшипників підвищеної зносостійкості // Материалы 12-й Междунар. Промышленной конф. «Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях», 13-17 февраля 2012 г., п. Плавья.- С.72-73.

33. Гавриш А.П.,  Мельник О.О., Роїк Т.А., Тодорашко А.В. Вибір методу  оброблення підшипників підвищеної зносостійкості // Материалы 12-й Междунар. Промышленной конф. «Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях», 13-17 февраля 2012 г., п. Плавья.- С.74-76.

34. Гавриш А.П., Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю., Мельник О.О., Холявко В.В., Дорфман І.Є. Особливості формування показників якості нових композитних деталей тертя поліграфічних машин//Тезисы 12-ой  Международной научно-технической конференции «ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ И РЕНОВАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ», 4-8 июня, г. Ялта.- С.68-70.

35. Киричок П.О., Роїк Т.А., Гавриш А.П., Віцюк Ю.Ю. НОВІ ПІДШИПНИКОВІ МАТЕРІАЛИ  ПІДВИЩЕНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ ЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ/12-я  Международная научно-практическая конференція «КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (КСК-12)», Крым, г. Ялта, 1-5 октября 2012 г. –С. 95-97.

36. Роїк Т. А., Дорфман І. Є. НОВІ ДЕТАЛІ ТЕРТЯ ДЛЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАШИН НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ СПЛАВУ АК12ММгН/12-я  Международная научно-практическая конференція «КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (КСК-12)», Крым, г. Ялта, 1-5 октября 2012 г. – С. 162-163.

37. Гавриш А.П., Киричок П.О., Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю., Хмілярчук О.І. ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ ТЕРТЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ//Тези доповідей XVI наукової конференції Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.- Т.2.-Матеріалознавство та машинобудування.-5-6 грудня 2012 р.-Тернопіль.- С. 9.

38. Роїк Т. А., Дорфман І. Є. Відпрацювання методів отримання підшипникових антифрикційних деталей на основі відходів силумінового сплаву  АК12ММгН для поліграфічних машин//Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Матеріали для роботи в екстремальних умовах-4», НТУУ «КПІ», м. Київ, 20 – 21 грудня 2012 р.-С. 25-28.

39. Гавриш А.П., Киричок П.О., Роїк Т.А., Дорфман І.Є., Віцюк Ю.Ю. Нові самозмащувальні деталі на основі шліфувальних відходів для поліграфічної техніки//Материалы 13-го Международного научно-технического семинара «Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте», г. Свалява, Карпаты, 18-22 февраля 2013.- Киев: ИСМ НАНУ, 2013.-С. 26-28.

40. Орлик О.В., Роїк Т.А. Оптимізація процесу підготовки фарби для офсетного друку//Тези доповідей 13-ї Міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде», м. Київ, 15-17 квітня 2013 р. - Київ:НТУУ «КПІ».- Кн.1.- 2013.- С.198-201.

41. Сліпчук В.І., Роїк Т.А. Вплив властивостей офсетних фарб на якість відбитків//Тези доповідей 13-ї Міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде», м. Київ, 15-17 квітня 2013 р. - Київ:НТУУ «КПІ».- Кн.1.- 2013.- С.185-187.

42. Розум А. І., Роїк Т.А. Вплив характеристик матеріалів на якість відбитків широкоформатного друку//Тези доповідей 13-ї Міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде», м. Київ, 15-17 квітня 2013 р. - Київ:НТУУ «КПІ».- Кн.1.- 2013.- С.191-193.

43. Дорфман І.Є., Роїк Т.А. Технологія виготовлення зносостійких деталей для поліграфічних машин на основі відходів алюмінію//Тези доповідей 13-ї Міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде», м. Київ, 15-17 квітня 2013 р. - Київ:НТУУ «КПІ».- Кн.1.- 2013.- С.135-136.

44. Попкова П. О., Роїк Т.А. Систематизація факторів, що впливають на розтискування//Тези доповідей 13-ї Міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде», м. Київ, 15-17 квітня 2013 р. -Київ:НТУУ «КПІ».- Кн.1.- 2013.- С.34-36.

45. Роїк Т.А., Дорфман І.Є. Підвищення триботехнічних характеристик деталей тертя для поліграфічної техніки//Зб. Тез доповідей 6-ої Міжнародної конференції студентів та аспірантів, м. Київ, 10-12 квітня 2013 р.- Київ:НТУУ «КПІ», 2013.-С.12.